| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-150 Только | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 или Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 9-150A | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168-T6511 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 9-190 Только | Проставка | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 9-190A | Проставка | Алюминиевый сплав, L168-T6511 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 10-30 | Клин | Алюминиевый сплав, BS L168-T6 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 11-30 | Опора жгута | Алюминиевый сплав, BS L168-T6 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-80 | Клин | Алюминиевый сплав, BS L168-T6 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 11-140 | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | PCS-3200 | - |
| 12-120 | Переходной штифт | Алюминиевый сплав, L168-T6511 | M-DLNDT8 | - |
| 12-170 Только | Корпус | Алюминиевый сплав, L168T6511 | PCS-3200 | - |
| 12-170A | Корпус | Алюминиевый сплав, L168-T6511 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | PCS-3200 | - |
| 13-220 | Шайба | Алюминиевый сплав, 2024T4 или T351 | PCS-3200 | - |
| 14-70 | Стопорное кольцо | Коррозионностойкая сталь, Z12CN18-10 | PCS-3200 | - |
| 15-40 | Верхний корпус подшипника | Алюминиевый сплав, 2024T3511 | PCS-3200 | - |
| 15-140 | Двухсоставной упор | Алюминиевый сплав, 2024T4 или T351 | PCS-3200 | - |
| 15-210 | Диафрагма | Алюминиевый сплав, 2024T3511 | PCS-3200 | - |
| 15-210A | Диафрагма | Алюминиевый сплав, 7050-T7451 по AMS 4050 | PCS-3200 | - |
| 15-240 | Перегородка | Алюминиевый сплав, 2024T4 или T351 | PCS-3200 | - |
| 16-140 | Корпус сальника | Алюминиевый сплав, 2024T3 | PCS-3200 | - |
| 17-50 | Опора клапана | Алюминиевый сплав, 2024T4 или T452 | PCS-3200 | - |
| 17-50A | Опора клапана | Алюминиевый сплав, 2024T351 или T3 | PCS-3200 | - |

| Рис./поз. № | Наименование | Тип материала | M-D Спецификация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-150 | Гайка | Алюминиевый сплав, 2024T3511 | PCS-3200 | - |
| 17-160 | Шток | Алюминиевый сплав, 2024T3 или T351 | PCS-3200 | - |
| 17-200 | Поршень | Алюминиевый сплав, 7175T7351 | PCS-3200 | - |

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

РЕМОНТ

- Общие сведения

  - Уровни ремонта

    - Существуют два уровня процедуры ремонта деталей, признанных негодными после контроля: см. ПРОВЕРКА.

      - Ремонт поверхностных повреждений.

      - Ремонт износа или повреждений с применением утвержденной процедуры ремонта Messier-Dowty Limited или Safran Landing Systems.

  - Повреждение поверхности

    - Устраните отдельные наружные риски, плавные вмятины и потертости, не имеющие трещин и не влияющие на внутренние размеры: см. п. (2). Такие повреждения не должны быть:

      - Длиной более 19,00 мм (0.750 in)

      - Глубиной более 0,76 мм (0.030 in)

      - На расстоянии менее одного диаметра от отверстия и менее 6,35 мм (0.250 in) от опорной поверхности

      - На радиусном переходе.

    - Удалите заусенцы, коррозию и острые кромки: площадь повреждения не должна превышать 645 мм2 (1.0 in2) на каждые 6450 мм2 (10.0 in2). Затем снимите дополнительно 0,127 мм (0.0050 in) материала и восстановите защитную обработку.

    - В отверстии, не требующем герметизации, допускается не учитывать потертости и мелкие риски без заусенцев. Если имеются заусенцы, удалите их вместе с 0,127 мм (0.0050 in) материала с данного участка. Восстановите защитную обработку.

    - В отверстии, подлежащем герметизации, отполируйте риски до их удаления. Убедитесь, что шероховатость поверхности, соосность, посадки и зазоры не изменились.

    - Удалите заусенцы с наружной резьбы.

  - Утвержденные ремонты

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ ДЕТАЛЬ ПО НЕУТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ.

    - Утвержденные ремонты приведены в п. 4. Ремонты, указанные в данном CMM, одобрены в рамках разрешения EASA на деятельность конструкторской организации Airbus № EASA.21J.031.

    - Если в утвержденном ремонте не указано иное, применяются следующие допуски:

      - Общий допуск: + или - 0,25 мм (0.010 in)

      - Для просверленных или механически обработанных отверстий: +0,25 до -0,05 мм (+0.010 до -0.002 in)

      - Угловой допуск: + или - 0,5°.

    - Перед ремонтом детали, обозначенной номером отступления, восстановления или ремонта, направьте запрос в Safran Landing Systems для получения одобрения. Такие номера указываются рядом с номером детали, например:

      - Отступление - CON 14235

      - Восстановление - 440015644

      - Ремонт	- 450213024.

    - Если ремонты, приведенные в данном руководстве, не позволяют устранить износ или повреждение детали, направьте запрос в Safran Landing Systems: см. M-DLPS3002.

- Условия выполнения процедуры ремонта

  - Очистка

    - Очистите детали после ремонта: см. ОЧИСТКА.

  - Идентификация

    - Обозначьте детали после ремонта номером ремонта Messier-Dowty Limited или Safran Landing Systems: см. указания в соответствующем ремонте.

- Защитная обработка

  - Восстановление защитной обработки

    - Кадмированные поверхности

      - Устраните повреждения небольших участков кадмированного покрытия: см. PCS-2141.

    - Анодированные поверхности

      - Устраните повреждения небольших участков анодированной поверхности: см. PCS-2220.

    - Лакокрасочное покрытие

      - Восстановите лакокрасочное покрытие на небольших поврежденных участках: см. M-DLPS1003-1; использовать краску по PCS-2500.

    - Покрытие Sermetel W

      - Сколы площадью менее 10,0 мм2 (0.015 in2) допускается восстанавливать материалом Sermetel 249 с катализатором Sermetel 273: см. M-DLPS637 (только холодная доработка).

  - Замена защитной обработки

    - Процедуры замены защитной обработки и соответствующие детали приведены в таблице 601.

Таблица 601. Защитная обработка

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-40 | Болт | Сталь, S99 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Не включать участки с хромовым покрытием. Окраска: см. M-DLPS1003-1, PCS-2500. Не окрашивать: - участки с хромовым покрытием - резьбу и подрез - отверстие под шплинт. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-47, 1-47A, 1-49 и 1-49A | Поперечный болт | Сталь, S99 | Нанести кадмиевое покрытие, но не на участки с хромовым покрытием: см. M-DLPS100-2. Нанесите лакокрасочное покрытие: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать: - резьбу - участки с хромовым покрытием - Отверстие 1,5 мм (0.060 in) под трос Боудена (1-45). |
| 1-60 | Штифт навеса стойки | Сталь, S155 или 300M по MTL1201 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. PCS-2100. Не включать участки с хромовым покрытием. Окраска: см. M-DLPS1003-1, PCS-2500. Не окрашивать: - участки с хромовым покрытием - Два отверстия в торце. Нанесите тонкий слой грунтовочной краски в отверстия торца: см. PCS-2500. |
| 1-60A | Штифт навеса стойки | Сталь, 300M или MTL1201 | См. рисунок 639. Нанесите кадмиевое покрытие: см. PCS-2100. Не включать участки с хромовым покрытием. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,020 мм (0.0004, 0.00078 in). Кадмиевое покрытие должно перекрывать зону схода хромового покрытия. Оголенный металл не допускается. Нанесите грунтовочную краску на участки A: см. PCS-2500. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности: см. PCS-2500. Не наносить лакокрасочное покрытие на: - участки с хромовым покрытием - участки A. |
| 2-30 | Штифт | Коррозионностойкая сталь, 17- 4PH по AMS5643 | Пассивируйте: см. AMS2700 |
| 2-40 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | Пассивируйте: см. AMS2700 |
| 2-50 | Резьбовая вставка | Сталь, S154 | Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности: см. M-DLPS100-1. Кадмиевое покрытие должно иметь толщину 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in). Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности: см. PCS-2500. Не наносить лакокрасочное покрытие на резьбу и поверхности, входящие в переходной блок (2-340 и 2-350). |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-80, 2-90 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 или L168-T6511 | См. рисунок 631. Анодируйте в хромовой анодируйте по всей поверхности, кроме подрезки площадки A и участка B: см. M-DLPS102-1. Нанесите Alocrom 1200 на подрезку площадки A и участок B: см. M-DLPS114. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на подрезку площадки A, участки B и отверстия C. Нанесите только грунтовочную краску в отверстия C: см. PCS-2500. |
| 2-120, 2-130 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 | См. рисунок 601. Выполните анодирование по всей поверхности, кроме участков A. Нанесите Alocrom 1200 на участки A: см. PCS-2220. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A и отверстия B. Нанесите грунт в отверстия B: см. PCS-2500. |
| 2-340 Только и 2-350 Только | Переходной блок | Алюминиевый сплав, L168 - T6511 | Анодируйте в хромовой кислоте: см. M-DLPS102-1. Не включать участки A. Alocrom участки A: см. M-DLPS114. Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать отверстия и участки A, B и C. Нанесите грунт на участки C: см. PCS-2500. См. рисунок 602. |
| 2-340A и 2-350A | Переходной блок | Алюминиевый сплав, L168 - T6511 | См. рисунок 602. Выполните анодирование в хромовой кислоте по MIL-A-8625, тип 1B, класс 1, не включая участки A. Нанесите Alocrom на участки A: см. PCS-2220, тип 2. Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать: - отверстия - участки A - участки B - участки C. Нанесите грунт на участки C: см. PCS-2500. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-340B и 2-350B | Переходной блок | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075- T73 T7351, T7310 или T73511- MTL-2701 или 7050 T7451 по MTL-2712 | См. рисунок 635. Анодируйте в хромовой кислоте анодируйте по всей поверхности, кроме подрезок площадок A: см. MIL-A-8625, тип 1B, класс 1. Нанесите Alocrom на подрезки площадок A: см. PCS-2220, тип 2. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности: см. PCS-2500. Не окрашивать: - Резьбу - участки A - участки B - участки C. Нанесите грунт на участки C: см. PCS-2500. |
| 3-50 | Штифт | Сталь, S99 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Не включать участки с хромовым покрытием. Окраска: см. M-DLPS1003-1, PCS-2500. Не окрашивать: - участки с хромовым покрытием - резьбу - подрез резьбы - отверстие через резьбу. |
| 3-60 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | Пассивируйте: см. AMS2700 |
| 3-70 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | Пассивируйте: см. AMS2700 |
| 3-140 | Сборка кардана фиксатора | - | Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Наносите грунт только на фланцы втулок. Не окрашивать: - Втулки - отверстия под смазочные штуцеры. |
| 3-170 | Кардан фиксатора | Алюминиевый сплав, 7010T736 | Анодируйте в хромовой кислоте: см. M-DLPS102-1. Нанесите грунт: см. PCS-2500. Не включать отверстия под смазку |
| 4-60 | Шарнирный наконечник | Сталь, S154 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-1. Толщина кадмиевого покрытия должна составлять 0,004-0,005 мм (0.00015-0.0002 in). Окраска по PCS-2500, но не на резьбовой диаметр, хвостовик и прилегающую поверхность фланца. Нанесите тонкий слой грунтовочной краски только в отверстие под сферический подшипник (4-50). |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-140, 4-150 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511- MTL-2701 | См. рисунок 603. Анодируйте в хромовой кислоте Анодируйте по всей поверхности, но не на участки A: см. M-DLPS102-1. Нанесите Alocrom 1200 на участки A: см. M-DLPS114. Нанесите тонкий слой грунтовочной краски только на отверстия B: см. PCS-2500. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A и отверстия B: см. PCS-2500. |
| 4-180 Только | Проставка | Алюминиевый сплав, L156 | См. рисунок 640. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности: см. M-DLPS102-1. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A: см. PCS-2500. Нанесите грунт на участки A: см. PCS-2500. |
| 4-180A | Проставка тяги складывания | Алюминиевый сплав, 7075-T73 по AMS QQ-A-250/12 или по MTL-2701 | См. рисунок 641. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности: см. MIL-A-8625, тип IB, класс 1. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A: см. PCS-2500. Нанесите грунт на участки A: см. PCS-2500. |
| 4-190 | Болт | Сталь, S154 | Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности: см. M-DLPS100-1. |
| 4-190A | Специальный болт | Сталь, 4340 по MTL-1101 | Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010, 0,015 мм (0.0004, 0.00059 in). |
| 4-210 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, 6082 по BS EN 4007 (MAT206) или Алюминиевый сплав, 2014A по BS L168 или 6082 по BS EN 2326 или BS 2L93 ИЛИ 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | См. рисунок 642. Анодируйте по всей поверхности: см. MIL-A-8625 Тип 1B, Класс 1. Нанесите Alocrom 1200 на подрезки площадок A: см. PCS-2220. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на подрезки площадок и участки B: см. PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на участки B. Не окрашивать подрезки площадок A. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-160 | Кронштейн | Сталь, S99 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Кадмиевое покрытие должно иметь толщину 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in). Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать участки A и B. Нанесите грунт на участок A: см. рисунок 604. |
| 5-200 | Болт | Сталь, S154 | Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности: см. M-DLPS100-1. |
| 5-390 | Разъем отвода статического электричества | Коррозионностойкая сталь, MAT130 или AMS5659, состояние H1025 | Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности: см. M-DLPS100-2S. Кадмиевое покрытие должно иметь толщину 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in). |
| 5-400 | Штифт замка убранного положения | Сталь, S99 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Не включать участок с хромовым покрытием. Окраска: см. M-DLPS1003-1, PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на контактные поверхности фланцев. Не окрашивать: - участок с хромовым покрытием - Участки диаметром 15,00 мм (0.591 in) вокруг отверстий на внутренней поверхности одного фланца. |
| 5-400A | Штифт замка убранного положения | Сталь, 4340 по MTL-1101 | См. рисунок 637. Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности, но не на участки с хромовым покрытием: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,015 мм (0.0004 и 0.00059 in). Кадмиевое покрытие должно перекрывать зону схода хромового покрытия. Оголенный металл не допускается. Нанесите один слой грунтовочной краски только на участки A: см. PCS-2500. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности по PCS-2500, но не на: - Участки с хромовым покрытием, - Участки A и B. |
| 6-50 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S130 | Пассивируйте: см. AMS2700. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-90 | Шарнирный штифт | Сталь, S99 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Не включать участки с хромовым покрытием и отверстие диаметром 9,00 мм (0.354 in). Окраска: см. PCS-2500. Не включать участки с хромовым покрытием, резьбу и подрез резьбы. |
| 6-170, 6-180 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075- T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | См. рисунок 605. Анодируйте по всей поверхности, кроме подрезки площадок A: см. M-DLPS102-1. Нанесите Alocrom 1200 на подрезки площадок A: см. PCS-2220. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на подрезки площадок A и отверстия B. Нанесите грунтовочную краску в отверстия B: см. PCS-2500. |
| 6-230 Только | Ведомое звено | Алюминиевый сплав, L99 | См. рисунок 606. Анодируйте по всей поверхности: см. M-DLPS102-1. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A и B. Нанесите тонкий слой грунтовочной краски на участки A: см. PCS-2500. |
| 6-230A | Ведомое звено | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | См. рисунок 607. Анодируйте по всей поверхности: см. M-DLPS102-1. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A и B. Нанесите тонкий слой грунтовочной краски на участки A: см. PCS-2500. |
| 6-280 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S130 | Пассивируйте: см. AMS2700. |
| 7-100, 7-110 | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L99 | См. рисунок 632. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности, кроме подрезок площадок A, B, C и F: см. M-DLPS102-1. Нанесите Alocrom 1200 на подрезки площадок A, B, C и F: см. M-DLPS114. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на подрезки площадок A, B, C, F и отверстия E, D. Нанесите слой грунта в отверстия D: см. PCS-2500. |
| 7-100A и 7-110A | Кронштейн крепления жгута | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | См. рисунок 632. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности, кроме подрезок площадок A, B, C и F: см. M-DLPS102-1. Нанесите Alocrom 1200 на подрезки площадок A, B, C и F: см. M-DLPS114. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на подрезки площадок A, B, C, F и отверстия E, D. Нанесите слой грунта в отверстия D: см. PCS-2500. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-170 | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | См. рисунок 633. Анодируйте в хромовой кислоте Анодируйте по всей поверхности кроме подрезок площадок A: см. M-DLPS102-1. Нанесите Alocrom 1200 на подрезки площадок A: см. M-DLPS114. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A, B и C: см. PCS-2500. Нанесите грунт только на участки B: см. PCS-2500. |
| 9-50 | Гайка | Сталь, S99 MAT123 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать опорную торцевую поверхность и резьбу. |
| 9-70 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS131. Не включать участки с хромовым покрытием. Окрасить только головку штифта: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать подрез под головкой. |
| 9-90 | Втулка | Сталь, S99 Mat123 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Кадмиевое покрытие должно иметь толщину 0,0035-0,005 мм (0.00014-0.00020 in). Не включать участки с хромовым покрытием. |
| 9-150 Только | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L113 или Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | См. рисунок 643. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности: см. M-DLPS102-1. Нанесите Alocrom 1200 на подрезки площадок A: см. M-DLPS114. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на подрезки площадок и участки B: см. PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на участки B. Не окрашивать подрезки площадок A. |
| 9-150A | Кронштейн | Алюминиевый сплав, L168-T6511 7075-T73, T7351, T73510 ИЛИ T73511 по MTL-2701 | См. рисунок 644. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности: см. MIL-A-8625, тип IB, класс 1. Нанесите Alocrom 1200 на подрезки площадок A: см. PCS-2220, тип 2. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на подрезку площадки A и участки B: см. PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на участки B. Не окрашивать подрезку площадки A. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-180 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S145 | Пассивируйте: см. AMS2700 |
| 9-190 Только | Проставка | Алюминиевый сплав, BS L168-T6511 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | См. рисунок 645. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности: см. M-DLPS102-1. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A: см. PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на участки A. |
| 9-190A | Проставка | Алюминиевый сплав, L168-T6511 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | См. рисунок 646. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности: см. MIL-A-8625, тип IB, класс 1. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A и B: см. PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на участки A. Не окрашивать участки B. |
| 9-200 | Втулка | Коррозионностойкая сталь, S145 | Пассивируйте: см. AMS2700 |
| 10-80 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS131. Не включать участки с хромовым покрытием. Окраска: см. M-DLPS1003-1, PCS-2500. Не окрашивать участки A и участки с хромовым покрытием: см. рисунок 608. |
| 10-160 Только | Верхний кронштейн шарнира | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | См. рисунок 626. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности, кроме подрезок площадок A: см. M-DLPS102-1. Нанесите Alocrom 1200 на участки A: см. M-DLPS114. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A, B, C и D: см. PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на поверхности D. Нанесите тонкий слой грунта на участок B. |
| 10-160A | Верхний кронштейн шарнира | Алюминиевый сплав, L168, L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | См. рисунок 627. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности, кроме подрезки площадок A: см. MIL-A-8625 Тип 1B, Класс 1. Нанесите Alocrom 1200 на участки A: см. PCS-2220 Тип 2. Нанесите один слой грунта на участки B: см. PCS-2500. Нанесите грунт только на участки D: см. PCS-2500. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A, C и D: см. PCS-2500. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-170, 10-170A | Сборка верхнего шлиц-шарнира | - | Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать: - Втулки - смазочные штуцеры - идентификационные шайбы. |
| 10-170B | Сборка верхнего шлиц-шарнира | - | Окраска: см. PCS-2500. Не окрашивать: - Втулки - смазочные штуцеры - идентификационные шайбы - смазочные адаптеры. |
| 10-260, 10-260A | Верхний шлиц-шарнир | Сталь, MAT125 | Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности: см. M-DLPS100-2. Толщина кадмиевого покрытия должна составлять 0,010 и 0,015 мм (0.0004 и 0.0005 in). |
| 10-270 | Проставка | Коррозионностойкая сталь, S80 | Пассивируйте: см. AMS2700 |
| 11-30 | Опора жгута | Алюминиевый сплав, BS L168-T6 или BS 2L93 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | См. рисунок 647. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности: см. M-DLPS102-1. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A: см. PCS-2500. Не окрашивать участки A. |
| 11-130 | Штифт | Сталь, S155 или MTL1201 | См. рисунок 610. Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS131. Не включать участки с хромовым покрытием. Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать участки A и участки с хромовым покрытием. |
| 11-140 | Кронштейн опоры жгута | Алюминиевый сплав, L168 или L93 | См. рисунок 634. Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности, кроме подрезки площадки A: см. M-DLPS102-1. Нанесите Alocrom 1200 на участки A: см. M-DLPS114. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки A, B, C и D: см. PCS-2500. Нанесите тонкий слой грунта в отверстие B: см. PCS-2500. Нанесите грунт только на поверхность D: см. PCS-2500. |
| 11-150, 11-150A | Сборка нижнего шлиц-шарнира | - | Окраска: см. M-DLPS1003-1 и - Втулки - смазочные штуцеры - идентификационные шайбы. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-150B | Сборка нижнего шлиц-шарнира | - | Окраска: см. PCS-2500. Не окрашивать: - Втулки - смазочные штуцеры - идентификационные шайбы - смазочные адаптеры. |
| 11-240, 11-240A | Нижний шлиц-шарнир | Сталь, MAT125 | Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности: см. M-DLPS100-2. Толщина кадмиевого покрытия должна составлять 0,010 и 0,015 мм (0.0004 и 0.0005 in). |
| 12-70 | Штифт | Сталь, S154 | Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности: см. M-DLPS100-1. |
| 12-90 | Шток клапана | Сталь, S99 | См. рисунок 612. Нанесите кадмиевое покрытие в указанных местах: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in). |
| 12-90A | Шток клапана | Сталь, S99 или 4340 по AMS 6414 | См. рисунок 628. Нанесите кадмиевое покрытие на участок A: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010, 0,015 мм (0.0004, 0.0005 in). Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки B, C и D: см. PCS-2500. Для нанесения красной краски на участок B используйте трехслойный процесс, приведенный ниже: (см. PCS-2500) - Нанести грунт 463-12-8. - Нанесите верхний слой Aerodur SGL ALUM. - Нанести верхний слой красной краски AVIOX 77702 Убедитесь, что наружный диаметр после окраски не превышает 12,540 мм (0.493 in). Нанесите зеленую краску FED-STD-595-14062 только на участок C: см. PCS-2500. |
| 12-120 | Переходной штифт | Алюминиевый сплав, L168-T6511 | Анодируйте в хромовой кислоте по всей поверхности: см. M-DLPS102-1. |
| 12-170 Только | Корпус | Алюминиевый сплав, L168T6511 | Окрашивать только наружные участки: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на контактную поверхность. Краска не должна попадать в отверстия. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-170A | Корпус | Алюминиевый сплав, L168-T6511 или 7075-T73, T7351, T73510 или T73511 по MTL-2701 | Окрашивать только наружные участки: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на контактную поверхность. Краска не должна попадать в отверстия. |
| 13-10, 13-10A | Стопорный штифт | Сталь, S99 | См. рисунок 613. Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Не включать участки с хромовым покрытием. Нанесите лакокрасочное покрытие на участок A: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. |
| 13-10B | Стопорный штифт | Сталь, 4340 по MTL-1101 | См. рисунок 613. Нанесите кадмиевое покрытие: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0005 in). Не включать участки с хромовым покрытием. Нанесите лакокрасочное покрытие на участок A: см. PCS-2500. |
| 13-110 | Заправочный клапан | Коррозионностойкая сталь, Z8CND17-04 | См. рисунок 614. Пассивируйте по всей поверхности: см. AMS 2700. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности снаружи но не на участки A. Нанесите грунтовочную краску на участки B: см. PCS-2500. |
| 13-110A | Заправочный клапан | Коррозионностойкая сталь, Z8CND17-04T1 | См. рисунок 614. Пассивируйте по всей поверхности: см. AMS 2700. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности снаружи но не на участки A. Нанесите грунтовочную краску на участки B: см. PCS-2500 |
| 13-190, 13-190A | Штифт | Сталь, 35NCD16 | См. рисунок 615. Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Не включать участки с хромовым покрытием. Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать участки с хромовым покрытием и участки A и B. Нанесите грунт на участки B. |
| 14-60 | Гайка | Сталь, 35CD4 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2. Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать резьбу и поверхность, контактирующую с колесными подшипниками. |
| 14-70 | Стопорное кольцо | Коррозионностойкая сталь, Z12CN18-10 | Пассивируйте: см. AMS2700 |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-50 | Стопорный штифт | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16- NCT 10-123-11MD | Защитная обработка не требуется |
| 15-60 | Стопорное кольцо | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16- NCT 10-123-11MD | Защитная обработка не требуется |
| 15-180 | Стопорная пластина | Сталь, 25CD4S | Защитная обработка не требуется |
| 15-220 | Пластина дроссельного отверстия сжатия | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16- NCT 10-123-11MD | Защитная обработка не требуется |
| 15-230 | Седло клапана | Сталь, 35CD4 или 4340 по AMS6414 или 35NCD16- NCT 10-123-11MD | Защитная обработка не требуется |
| 15-300 | Уровневая трубка | Коррозионностойкая сталь, Z15CN17-03 Тип 1 или 17-4PH по AMS 5604/5643 | Пассивируйте: см. AMS2700 |
| 15-350 | Болт | Коррозионностойкая сталь, Z6CNU17-04 | Защитная обработка не требуется |
| 15-360 | Сборка верхней диафрагменной трубы | - | См. рисунок 629. Перед установкой втулок: Нанесите грунтовочную краску на участки A: см. IFC 30-117-05. После установки втулок: Нанесите лакокрасочное покрытие на участки B но не на Втулки: см. IFC 30-117-05. |
| 15-360A | Сборка верхней диафрагменной трубы | - | См. рисунок 630. Перед установкой втулок: нанесите грунтовочную краску на участки A, но не на участки B: см. PCS-2500. После установки втулок: нанесите лакокрасочное покрытие на участки C, но не на участки D: см. PCS-2500. |
| 15-390 | Верхняя диафрагменная труба | Сталь, NCT10-123- 21MD | См. рисунок 616. Нанесите кадмиевое покрытие изнутри и снаружи на участок A: см. M-DLPS100-2. Не наносить кадмиевое покрытие на отверстия B и C |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-390A | Верхняя диафрагменная труба | Сталь, 4340 по MTL-1101 | См. рисунок 623. Нанесите кадмиевое покрытие изнутри и снаружи на участок A: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,015 мм (0.0004 и 0.0006 in). |
| 17-80 | Поддомкратный купол | Сталь, 35NCD16 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна составлять 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in). Окраска: см. M-DLPS1003-1 и PCS-2500. Не окрашивать: - резьбу - осевое отверстие и фаски - два радиальных отверстия. |
| 17-120 | Стопорная пластина | Сталь, 25CD4S или MTL011 | Защитная обработка не требуется |
| 17-170 | Шайба | Сталь, 35NCD16 | Защитная обработка не требуется |
| 17-230 | Цилиндр | Сталь, 35NCD16 | См. рисунок 617. Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности по M-DLPS100-2. Толщина кадмиевого покрытия должна составлять 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in). Не кадмировать: - участок B - участок C с хромовым покрытием - 3 отверстия на поверхности D Нанесите лакокрасочное покрытие на участки A: см. PCS-2500. Нанесите грунтовочную краску только на поверхность D и участки E и F, включая фаску. Не окрашивать: - участок C с хромовым покрытием - 3 отверстия на поверхности D. |
| 17-230A | Цилиндр | Сталь, 35NCD16 по NCT 10-123-11MD или Сталь, 4340 по AMS6414 | См. рисунок 624. Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности, но не на участки A: см. PCS-2101. Кадмиевое покрытие допускается на радиусные участки и фаску B. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,015 мм (0.0004, 0.0006 in). Нанесите только грунтовочную краску на участки C, включая фаску: см. PCS-2500. Нанесите лакокрасочное покрытие на участки D: см. PCS-2500. Оголенный кадмий не допускается. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M | См. п. 3.C. и рисунок 618. Нанесите кадмиевое покрытие по PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,015 мм (0.0004 и 0.0006 in). Не наносить кадмиевое покрытие: - на участки, где нанесено покрытие Sermetel W - на участки с хромовым покрытием - Где указано на рисунке 618. Нанесите покрытие Sermetel W в указанных местах: см. IFC 40-860-03MD. Нанесите грунт, как показано, и финишное лакокрасочное покрытие по PCS-2500. Не наносить лакокрасочное покрытие: - где указано на рисунке 618 - на участки с хромовым покрытием. - на резьбовые поверхности. |
| 18-80B | Скользящая труба | Сталь, 300M по MTL-1201 | См. рисунок 625. Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности но не на участки с хромовым покрытием и участки B и C: см. PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010, 0,020 мм (0.0004, 0.0008 in). Нанесите покрытие Sermetel W только на участки C: см. IFC 40-860-03MD. Покрытие Sermetel допускается на участках D. Если покрытие Sermetel не наносится на участках D, нанесите кадмиевое покрытие на участки D. Толщина покрытия Sermetel W должна быть в пределах 0,025 0,050 мм (0.001 и 0.002 in). Покрытие Sermetel W должно перекрывать участки с хромовым и кадмиевым покрытием. Нанесите грунтовочную краску только на участки E. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки с хромовым покрытием A, участки E и F: см. PCS-2500. Не окрашивать участки F. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G | Скользящая труба | Сталь, 300M по MTL-1201 | См. рисунок 648. Нанесите цинк-никелевое покрытие покрытие по всей поверхности, но не на участки с хромовым покрытием A и участки B, C, D, E и F: см. PCS-2133. Толщина цинк-никелевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,030 мм (0.0004, 0.0011 in). Цинк-никелевое покрытие должно заходить на поверхности с хромовым покрытием, полностью перекрывая основной материал. Нанесите цинк-никелевое покрытие на участки B, C и D: см. PCS-2133. Толщина цинк-никелевого покрытия на участках B, C и D должна быть следующей: - На участках B: 0,0250-0,0375 мм (0.00100 и 0.00147 in). Цинк-никелевое покрытие должно заходить на поверхности с хромовым покрытием, полностью перекрывая основной материал - На участках C: 0,010-0,020 мм (0.0004 и 0.0008 in) - На участках D: 0,025-0,050 мм (0.0010 и 0.0020 in). Цинк-никелевое покрытие должно заходить на поверхности с хромовым покрытием, полностью перекрывая основной материал. Цинк-никелевое покрытие допускается на участках E. Не наносить цинк-никелевое покрытие на участки F. Нанесите два слоя лакокрасочного покрытия по всей поверхности, но не на участки G, H и J. Лакокрасочное покрытие должно заходить на поверхности с хромовым покрытием, полностью перекрывая участки с цинк-никелевым покрытием. Нанесите грунтовочную краску только на участки G. Грунтовочная краска на участках H допускается: см. PCS-2500. Не окрашивать участки J. |
| 19-40 | Болт | Сталь, S154 | Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности: см. M-DLPS100-1 |
| 19-50 | Сферический подшипник | Сталь, S99 | Нанесите кадмиевое покрытие на разъемный корпус (нанесение кадмиевого покрытия не допускается внутри корпуса или по линии разъема наружной обоймы): см. PCS-2101, PCS-2141 или DEF STAN 03-19. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 19-52 | Стопорная гайка | Сталь,S99 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2, M-DLPS137 или DEF STAN 03-19. |
| 19-54 | Стопорная шайба | Коррозионностойкая сталь, S526/S527 | Нанесите кадмиевое покрытие: см. M-DLPS100-2, M-DLPS137 или DEF STAN 03-19. |
| 20-90, 20-90A 20-100, 20-100A | Сборка корпуса стойки | - | См. рисунок 619. Нанесите грунтовочную краску только на участки D: см. рисунок 619 и PCS-2500. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей наружной поверхности, но не на: - подшипники, отверстия под втулки и фланцы - смазочные штуцеры и их идентификационные шайбы - отверстия (с резьбой или без резьбы) - участки A и D. Нанесите лакокрасочное покрытие изнутри вдоль поверхности B, но не вдоль поверхности C: см. PCS-2500. |
| 20-90B и 20-100B | Сборка корпуса стойки |  | См. рисунок 638. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей наружной поверхности, но не на участки A: см. PCS-2500. |
| 20-410, 20-420 | Корпус стойки | Сталь, MAT135 | См. рисунки 620 и 621. Нанесите кадмиевое покрытие по M-DLPS131, не наносите кадмиевое покрытие на участки A. Нанесите грунтовочную краску по всей поверхности, но не в отверстия, не на обозначенные участки B и не на диаметры C 22,0 мм (0.87 in): см. PCS-2500. |
| 20-410A и 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135 или 35NCD16THQ | См. рисунок 622. Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности но не на участки с хромовым покрытием и участки A: см. M-DLPS131. Нанесите кистью кадмиевое покрытие на участки D: см. M-DLPS137. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности снаружи и изнутри на участки B, но не на участки с хромовым покрытием, отверстия под втулки и подшипники, фаски, отверстия под смазочные штуцеры и участки C и D: см. PCS-2500. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-410B и 20-420B только | Корпус стойки | Сталь, E35NCD16THQ по MTL-1203 | См. рисунок 636. Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности, включая отверстия диаметром менее 10 мм (0.393 in), но не на участки с хромовым покрытием и участки A: см. PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,020 мм (0.0004, 0.0008 in). Кадмиевое покрытие должно перекрывать зону схода хромового покрытия. Кадмиевое покрытие допускается в отверстиях под смазочные штуцеры, в которые будут устанавливаться смазочные адаптеры (20-130), (20-160), (20-190) и (20-220). Нанесите грунтовочную краску только на участки B: см. PCS-2500. Нанесите жидкий грунт по PCS-2804 или нанесите смолу по PCS-2802 на участок D. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки с хромовым покрытием, участки A, B, C и отверстия под смазочные штуцеры, в которые будут устанавливаться смазочные адаптеры (20-130), (20-160), (20-190) и (20-220): см. PCS-2500. Лакокрасочное покрытие допускается на участках E. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-410C и 20-420C | Корпус стойки | Сталь, 300M по MTL-1201 | См. рисунок 636. Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности, включая отверстия диаметром менее 10 мм (0.393 in), но не на участки с хромовым покрытием и участки A: см. PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,020 мм (0.0004, 0.0008 in). Кадмиевое покрытие должно перекрывать зону схода хромового покрытия. Кадмиевое покрытие допускается в отверстиях под смазочные штуцеры, в которые будут устанавливаться смазочные адаптеры (20-130), (20-160), (20-190) и (20-220). Нанесите грунтовочную краску только на участки B: см. PCS-2500. Нанесите жидкий грунт по PCS-2804 или нанесите смолу по PCS-2802 на участок D. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки с хромовым покрытием, участки A, B, C и отверстия под смазочные штуцеры, в которые будут устанавливаться смазочные адаптеры (20-130), (20-160), (20-190) и (20-220): см. PCS-2500. |

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация | Защитная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-410D и 20-420D только | Корпус стойки | Сталь, 300M по MTL-1201 | См. рисунок 636. Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности, включая отверстия диаметром менее 10 мм (0.393 in), но не на участки с хромовым покрытием и участки A: см. PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна быть в пределах 0,010-0,020 мм (0.0004, 0.0008 in). Кадмиевое покрытие должно перекрывать зону схода хромового покрытия. Кадмиевое покрытие допускается в отверстиях под смазочные штуцеры, в которые будут устанавливаться смазочные адаптеры (20-130), (20-160), (20-190) и (20-220). Нанесите грунтовочную краску только на участки B: см. PCS-2500. Нанесите жидкий грунт по PCS-2804 или нанесите смолу по PCS-2802 на участок D. Нанесите лакокрасочное покрытие по всей поверхности, но не на участки с хромовым покрытием, участки A, B, C и отверстия под смазочные штуцеры, в которые будут устанавливаться смазочные адаптеры (20-130), (20-160), (20-190) и (20-220): см. PCS-2500. Лакокрасочное покрытие допускается на участках E. |

  - Защитная обработка - Последовательность нанесения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ПРОЦЕССЫ В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. НАРУШЕНИЕ ЭТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ СКОЛЬЗЯЩУЮ ТРУБУ (18-80) ИЛИ (18-80A) ИЛИ

(18-80B) ИЛИ СНИЗИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ОБРАБОТОК.

    - Если к любой детали из сверхвысокопрочной стали (UHT) применяются процессы защитной обработки, включающие Sermetel W, последовательность процессов имеет принципиальное значение. Процессы защитной обработки должны выполняться в следующей последовательности:

      - Процессы хромирования.

      - Процессы кадмирования.

      - Процессы нанесения покрытия Sermetel W.

      - Процессы окраски.

A

A

A

B

A321A5907-1

Кронштейн (2-120, 2-130) - Защитная обработка, рисунок 601

Переходной блок (2-340, 2-340A, 2-350, 2-350A) - Защитная обработка, рисунок 602

A

ПОДРЕЗКА ПЛОЩАДКИ

16,00 мм (0.630 in) ДИАМ.

x 0,05-0,13 мм (0.002-0.005 in) ГЛУБ.

A

A

ПОДРЕЗКА ПЛОЩАДКИ

B

ВИД A

A

0,05-0,13 мм

(0.002-0.005 in) ГЛУБ.

A321-S-32-12-22-096-0

Кронштейн (4-140, 4-150) - Защитная обработка, рисунок 603

Кронштейн (5-160) - Защитная обработка, рисунок 604

A

B

B	A

A321A6512-1

Кронштейн (6-170, 6-180) - Защитная обработка, рисунок 605

A	A

27,00 мм (1.062 in) ДИАМ. (4 МЕСТА)

(ОБА ОТВЕРСТИЯ)

B	B

#### Z	Z

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(ОБА ОТВЕРСТИЯ)

27,00 мм (1.062 in) ДИАМ.

A321A6405-1

Ведомое звено (6-230) Только - Защитная обработка, рисунок 606

A	A	A

(4 МЕСТА)

27,00 мм (1.062 in) ДИАМ. (4 МЕСТА)

(ОБА ОТВЕРСТИЯ)

B	B

#### Z	Z

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(ОБА ОТВЕРСТИЯ)

27,00 мм (1.062 in) ДИАМ.

A321A6406-1

Ведомое звено (6-230A) - Защитная обработка, рисунок 607

Штифт (10-80) - Защитная обработка, рисунок 608

Рисунок 609 удален.

Штифт (11-130) - Защитная обработка, рисунок 610

Рисунок 611 удален.

ДЛИНА КАДМИЕВОГО ПОКРЫТИЯ

A321A4849-1

Шток клапана (12-90) - Защитная обработка, рисунок 612

Стопорный штифт (13-10) - Защитная обработка, рисунок 613

B

B

A

ПОДРЕЗКА ПЛОЩАДКИ

A

A321A4850-2

Заправочный клапан (13-110, 13-110A) - Защитная обработка, рисунок 614

Штифт (13-190, 13-190A) - Защитная обработка, рисунок 615

A

Z

A

B

C

ДЕТАЛЬ Z

A321A3758-1

Верхняя диафрагменная труба (15-390) - Защитная обработка, рисунок 616

B

B

A

A

ПОВЕРХНОСТЬ D

A

ДИАМЕТР C

Z

B

1,0 мм (0.04 in) МАКСИМУМ

F

128,0-132,0 мм

5.04-5.19 in

ДИАМЕТР A

ДЕТАЛЬ Z

E	A321A5553-1

Цилиндр (17-230) - Защитная обработка, рисунок 617

БЕЗ КАДМИЕВОГО ПОКРЫТИЯ НЕ ОКРАШИВАТЬ (2 МЕСТА)

БЕЗ КАДМИЕВОГО ПОКРЫТИЯ НЕ ОКРАШИВАТЬ

В ОТВЕРСТИЯХ (КОЛ-ВО 6)

БЕЗ КАДМИЕВОГО ПОКРЫТИЯ НЕ ОКРАШИВАТЬ

(2 МЕСТА)

НЕ ОКРАШИВАТЬ 80,00-81,00 мм

(3.150-3.188 in) ДИАМ.

ВИД W

БЕЗ КАДМИЕВОГО ПОКРЫТИЯ НЕ ОКРАШИВАТЬ

НЕ ОКРАШИВАТЬ

39,00-40,00 мм (1.535-1.575 in) ДИАМ.

НЕ ОКРАШИВАТЬ

НЕ ОКРАШИВАТЬ

НЕ ОКРАШИВАТЬ

НЕ ОКРАШИВАТЬ

39,00-40,00 мм (1.535-1.575 in) ДИАМ.

80,00-81,00 мм

(3	.

.150-3.188 in) ДИАМ.

СЕЧЕНИЕ Z-Z

ОКРАСКА ПО PCS-2500 ДО ФЛАНЦЕВ ВТУЛКИ

Z

Z

НЕ ОКРАШИВАТЬ 13,00 мм (0.512 in) ДИАМ.

НЕ ОКРАШИВАТЬ

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА ПО PCS-2500

6,50-6,70 мм (0.256-0.263 in) ДИАМ. ДЛЯ (18-80)

6,60-6,80 мм (0.259-0.268 in) ДИАМ. ДЛЯ (18-80A) (4 МЕСТА)

V

ВИД V

W

НЕ ОКРАШИВАТЬ (КОЛ-ВО 24)

A321-S-32-12-22-088-0

Скользящая труба (18-80) или (18-80A) - Защитная обработка, рисунок 618 - Лист 1

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА ПО PCS-2500 ПОВЕРХ SERMETEL W НА ДЛИНЕ 305,00 мм (12.000 in) ДЛЯ (18-80)

220,00 мм (8.661 in) ДЛЯ (18-80A)

B ОКРАСКА ПО

PCS-2500

ПОКРЫТИЕ SERMETEL W

ПО IFC 40-860-03MD

ПОКРЫТИЕ SERMETEL W ПО

IFC 40-860-03MD

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПОКРЫТИЕ SERMETEL W НА ВНУТРЕННЕМ

ДИАМЕТРЕ ПО ДЛИНЕ A-A

ПО IFC 40-860-03MD

ДЕТАЛЬ B

0-2,00 мм

(0-0.078 in) БИЕНИЕ

(С ОБЕИХ СТОРОН)

ПОКРЫТИЕ SERMETEL W

ПО IFC 40-860-03MD

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА ПО

PCS-2500 29,50-30,50 мм

(1.161-1.200 in) ДИАМ. ПОДРЕЗКА ПЛОЩАДКИ (КОЛ-ВО 24)

ПОКРЫТИЕ SERMETEL W ПО IFC 40-860-03MD

ПОКРЫТИЕ SERMETEL W ПО

IFC 40-860-03MD

ПОКРЫТИЕ SERMETEL W

ПО IFC 40-860-03MD

149,90 мм (5.901 in) ДИАМЕТР

160,00 мм (6.299 in) ДИАМЕТР

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

0-2,00 мм

(0-0.078 in) БИЕНИЕ (С ОБЕИХ СТОРОН)

ПРЕДЕЛ ПОКРЫТИЯ SERMETEL W ОТ ЦЕНТРА 84,00-96,00 мм

(3.307-3.779 in)

ПОКРЫТИЕ SERMETEL W

ПО IFC 40-860-03MD

ОСЬ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТРУБЫ

ПРЕДЕЛ ПОКРЫТИЯ SERMETEL W ОТ ЦЕНТРА 95,50-107,50 мм

(3.759-4.232 in)

A321-S-32-12-22-089-0

Скользящая труба (18-80) или (18-80A) - Защитная обработка, рисунок 618 - Лист 2

L

W

W	W

W

R	W	W

V

M	N

### U

P

A

ДЕТАЛЬ U	Q

A

A

D

### W W

B

ВНУТРИ

### W W

ДЕТАЛЬ V

W 4 МЕСТА

A

ДЕТАЛЬ W

14 МЕСТА W

A

C

ВНУТРИ

### W	Y

X

A

4 МЕСТА

A

ДЕТАЛЬ X

S	W

### T

- МЕСТА

16,0 мм (0,63 in) ДИАМ. ТОЛЬКО НА ЭТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

22,00 мм (0.866 in) ДИАМ. ТОЛЬКО НА ЭТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

A

Z 2 МЕСТА

A

ВИД Y

ВСЕ СЕЧЕНИЯ СМ. НА ЛИСТЕ 2

ДЕТАЛЬ Z

A321-S-32-12-22-033-1

Сборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100, 20-100A) - Защитная обработка, рисунок 619 - Лист 1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

СЕЧЕНИЕ L

СЕЧЕНИЕ N

СЕЧЕНИЕ T

СЕЧЕНИЕ Q

A321-S-32-12-22-087-0

Сборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100, 20-100A) - Защитная обработка, рисунок 619 - Лист 2

и B

(ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР)

B (2 ОТВЕРСТИЯ)

C (2 ДИАМЕТРА)

ВИД ON ARROW

#### Z	Z

B (2 ОТВЕРСТИЯ)

B (4 ОТВЕРСТИЯ)

A3219241-4

Корпус стойки (20-410) и (20-420) - Защитная обработка, рисунок 620

B

(ОТВЕРСТИЕ НА ГЛУБИНУ 16,0 мм (0.63 in)

ОТ ЭТОЙ ПОВЕРХНОСТИ)

B

B (ДИАМЕТР)

B	B (ДИАМЕТР)

Z	B

B

(ДИАМЕТР)

B

B

(ДИАМЕТР)

B

B

B

B

B

B

B

B (ДИАМЕТР)

B (ДИАМЕТР)

B

B

B

(ДИАМЕТР)

B

(ФАСКА)

B

(ДИАМЕТР)

B

ВИД ПО СТРЕЛКЕ Z

B

(ДИАМЕТР)

B

(ДИАМЕТР)

A321A3506-1

Корпус стойки (20-410) и (20-420) - Защитная обработка, рисунок 621

B ВНУТРИ

C 16,000 мм (0.6299 in)

- POSITION ТОЛЬКО

#### W

A

C

19,800-20,000 мм

C	(0.7795-0.7873 in) ДИАМ.

C

C B СЕЧЕНИЕ Y-Y

52,000 мм (2.0472 in) C

СКВОЗНОЙ ДИАМ.

#### X

ВНУТРИ

C ВНУТРИ

X	A

Z

Y

A

ДЕТАЛЬ W

ТИПОВОЕ, 2 МЕСТА

C 2 ОТВЕРСТИЯ

9,700-10,000 мм

(0.3818-0.3936 in) ДИАМ.

#### Z	Y

A

C

СЕЧЕНИЕ Z-Z

C

C

СЕЧЕНИЕ X-X

C

- ОТВЕРСТИЯ

СЕЧЕНИЕ U-U

A321-S-32-12-22-085-0

Корпус стойки (20-410A) и (20-420A) - Защитная обработка, рисунок 622 - Лист 1

### Z

C 22,000 мм

(0.8661 in) ДИАМ.

Y 2 ПОЗИЦИИ

ТОЛЬКО НА ЭТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

### Z

X	YW	W

X V СЕЧЕНИЕ U-U

C

A

СЕЧЕНИЕ V-V

### V

СЕЧЕНИЕ W-W

C

НА ГЛУБИНУ 16,000 мм (0.6299 in)

ОТ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

D РАД.

- МЕСТА

### U	U

СЕЧЕНИЕ Z-Z

C

4 ОТВЕРСТИЯ

СЕЧЕНИЕ Y-Y

C РАД.

4 МЕСТА

СЕЧЕНИЕ X-X

D

4 МЕСТА

A321-S-32-12-22-086-0

Корпус стойки (20-410A) и (20-420A) - Защитная обработка, рисунок 622 - Лист 2

Z

Z

Y

СЕЧЕНИЕ Z-Z

A

A

A

A

A

ДЕТАЛЬ Y

A321-T-32-12-22-109-0

Верхняя диафрагменная труба (15-390A) - Защитная обработка, рисунок 623