- Ремонт № 9-1 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра A.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, S155 (300M) |

  - Специальные инструменты

    - Специальные инструменты не требуются.

  - Материалы

    - Материалы не требуются.

  - Ремонтные детали

    - Ремонтные детали не требуются.

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Удалите хромовое покрытие с диаметра A: см. PCS-2110.

      - Если основной металл не поврежден и не поражен коррозией:

        - Осмотрите Скользящая труба на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4 и PCS-3600.

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр A: см. PCS-2110, тип C. Сведения о границе хромового покрытия см. на рисунке 601.

        - Отшлифуйте диаметр до 177,68-177,72 мм (6.995-6.997 in). Шероховатость поверхности должна быть 0,25 мкм (10 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258460A: см. PCS-6000-19 и PCS-6000-07.

        - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

      - Если основной металл поврежден или поражен коррозией:

        - Обработайте диаметр ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1. Диаметр не должен быть менее 177,07 мм (6.971 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

        - Осмотрите Скользящая труба на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4 и PCS-3600.

        - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. PCS-2300.

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр A: см. PCS-2110, тип C. Сведения о границе хромового покрытия см. в M-DLPS1031 и на рисунке 602.

        - Отшлифуйте диаметр до 177,68-177,72 мм (6.995-6.997 in). Шероховатость поверхности должна быть 0,25 мкм (10 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258460B: см. PCS-6000-19 и PCS-6000-07.

        - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

531,00-533,00mm

(20.906-20.984in)

ДИАМ. A

Z

0,04mm (0.0016in)

#### Y

1,6 ДО ХРОМИРОВАНИЯ

(63) ПОКРЫТИЕ

0,25 ПОСЛЕ ХРОМИРОВАНИЯ

(10) ПОКРЫТИЕ

#### Z

531,00-533,00mm

(20.906-20.984in)

1,00mm (0.039in)

2,00mm (0.079in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ MUST

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ. ДОПУСКАЕТСЯ ВОЛНИСТАЯ ИЛИ НЕРОВНАЯ ЛИНИЯ

8,00-10,00mm (0.315-0.394in) РАДИУС

СГЛАЖЕННАЯ КРОМКА

0,40-1,00mm

(0.016-0.039in) РАДИУС

ДЕТАЛЬ X

ДИАМЕТР ДО ХРОМИРОВАНИЯ

ДИАМЕТР ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

НАПЛЫВ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

2,00mm (0.079in)

МАКСИМАЛЬНОЕ ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ. ВОЛНИСТАЯ ИЛИ НЕРОВНАЯ ЛИНИЯ

ДОПУСКАЕТСЯ

18,00mm (0.709in)

ДИАМЕТР ДО ХРОМИРОВАНИЯ

15,50-16,50mm

(0.610-0.649in) РАДИУС

ДИАМЕТР ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

НАПЛЫВ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

ДЕТАЛЬ Y

СГЛАЖЕННАЯ КРОМКА

A321-S-32-12-22-025-0

Ремонт Скользящая труба рисунок 601

531,00-533,00mm

(20.906-20.984in) СПРАВ.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДРОБЕСТРУЙНОГО УПРОЧНЕНИЯ

0,75-1,25mm (0.030-0.050in)

ДЛИНА БЕЗ ПОКРЫТИЯ

2,00mm (0.079in) МАКС. ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ. ВОЛНИСТАЯ ИЛИ НЕРОВНАЯ

ЛИНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ

17,75-18,25mm

(0.699-0.719in)

2,00mm (0.079in) МАКС. ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ.

ВОЛНИСТАЯ ИЛИ НЕРОВНАЯ ЛИНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ

0,40-1,00mm

(0.016-0.040in)

РАДИУС

ДЕТАЛЬ X

ДЕТАЛЬ Y

1,50-2,00mm

(0.060-0.079in) РАДИУС ДО ХРОМИРОВАНИЯ

(СМ. РИСУНОК 601)	(СМ. РИСУНОК 601)

177,07mm (6.971in) МИН. ДИАМЕТР ДО ХРОМИРОВАНИЯ

177,68-177,72mm (6.995-6.997in) ДИАМЕТР ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

НАПЛЫВ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

A321-S-32-12-22-026-0

Ремонт Скользящая труба рисунок 602

- Ремонт № 9-2 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия полос(ы) хромового покрытия на одном или обоих тормозных фланцах.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, S155 (300M) |

  - Специальные инструменты

    - Специальные инструменты не требуются.

  - Материалы

    - Материалы не требуются.

  - Ремонтные детали

    - Ремонтные детали не требуются.

  - Процедура (См. рисунок 601)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ремонт за пределами данной схемы ремонта не допускается.

    - Удалите полосы хромового покрытия с тормозного(ых) фланца(ев): см. M-DLPS101.

    - Удалите покрытие Sermetel W со скользящей трубы: см. M-DLPS637.

    - Выполните данную процедуру, если основной металл не поврежден:

      - Осмотрите Скользящая труба на наличие дефектов: см. M-DLNDT6 и M-DLNDT2, Класс включений 4.

      - Выполните снятие напряжений скользящей трубы в течение 4 ч при 185-195 oC (366-384 oF).

      - Нанесите хромовое покрытие для образования новых полос на поверхности(ях) фланца(ев), используя одну из следующих процедур: см. рисунок 601.

        - Нанесите полосы хромового покрытия на фланец(ы): см. M-DLPS101-7. Отшлифуйте хромовое покрытие до размеров, указанных на рисунке 601; шероховатость поверхности должна быть 2,5 мкм (100 мкдюймов). Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

ИЛИ

        - Нанесите полосы хромового покрытия на фланец(ы) так, чтобы наплыв соответствовал размерам, указанным на рисунке 601: см. M-DLPS101-7. Шероховатость поверхности должна быть 2,5 мкм (100 мкдюймов).

      - Нанесите защитное покрытие Sermetel W: см. M-DLPS637 и раздел РЕМОНТ, Защитная обработка.

Ремонт № 9-2

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266100A: см. M-DLPS405-4.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

    - Выполните данную процедуру, если глубина коррозии или повреждения основного металла не превышает 0,25 мм (0.010 in).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. НЕ ОБРАБАТЫВАЙТЕ МЕХАНИЧЕСКИ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ФЛАНЦА.

      - Локально сгладьте участок и отполируйте его ровно настолько, чтобы удалить коррозию или повреждение с поверхности; минимальная ширина фланца должна быть 11,6 мм (0.456 in).

      - Осмотрите Скользящая труба на наличие дефектов: см. M-DLNDT6 и M-DLNDT2, Класс включений 4.

      - Выполните снятие напряжений скользящей трубы в течение 4 ч при 185-195 oC (366-384 oF).

      - Локально выполните дробеструйное упрочнение скользящей трубы: см. M-DLPS123.

      - См. рисунок 601 и M-DLPS101-7. Нанесите хромовое покрытие для образования новых полос на поверхности тормозного фланца; в местах удаления коррозии или повреждений хромовое покрытие должно быть толще.

      - Отшлифуйте хромовое покрытие до указанного размера: см. рисунок 601. Шероховатость поверхности должна быть 2,5 мкм (100 мкдюймов).

      - Осмотрите поверхность хромового покрытия: см. M-DLNDT3.

      - Нанесите защитное покрытие Sermetel W: см. M-DLPS637 и раздел РЕМОНТ, Защитная обработка.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266100B: см. M-DLPS405-4.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

    - Выполните данную процедуру, если коррозия или повреждение основного металла имеют глубину более 0,25 мм (0.010 in).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. НЕ ОБРАБАТЫВАЙТЕ МЕХАНИЧЕСКИ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ФЛАНЦА.

      - Локально сгладьте участок и отполируйте его ровно настолько, чтобы удалить коррозию или повреждение с поверхности; минимальная ширина фланца должна быть 11,6 мм (0.456 in).

      - Осмотрите Скользящая труба на наличие дефектов: см. M-DLNDT6 и M-DLNDT2, Класс включений 4.

      - Выполните снятие напряжений скользящей трубы в течение 4 ч при 185-195 oC (366-384 oF).

      - Локально выполните дробеструйное упрочнение скользящей трубы: см. M-DLPS123, интенсивность Almen A 0,010-0,014 мм (0.0004-0.0006 in).

      - См. M-DLPS200-4 и выполните локальную абразивоструйную обработку скользящей трубы; защитите прилегающие к фланцам участки от абразивной струи.

      - Нанесите сульфаматно-никелевое покрытие на сглаженные и отполированные участки. Сульфаматно-никелевое покрытие должно заполнить эти участки и выступать над поверхностью фланца на 0,25 мм (0.010 in). См. MIL STD 868A, раствор 2.

      - Проведите обезводораживание скользящей трубы в течение 23 ч при 185-195oC (366-384oF).

      - Обработайте сульфаматно-никелевое покрытие резанием (не шлифовать); обработанная поверхность должна выступать над поверхностью тормозного фланца на 0,00-0,05 мм (0.000-0.002 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Осмотрите Скользящая труба: См. M-DLNDT6.

      - Проведите обезводораживание скользящей трубы в течение 4 ч при 185-195oC (366-384oF).

      - Если в п. (h) выполнялась механическая обработка основного металла, осмотрите затронутый участок на наличие дефектов: см. M-DLNDT2, класс включений 4.

      - Дробеструйно упрочните поверхность(и) фланца(ев), включая участки с сульфаматно-никелевым покрытием: см. M-DLPS123, интенсивность Almen A 0,010-0,014 мм (0.0004-0.0006 in).

      - См. M-DLPS200-4 и выполните локальную абразивоструйную обработку скользящей трубы; защитите прилегающие к фланцам участки от абразивной струи.

      - Используя увеличение 5x или 10x, осмотрите сульфаматно-никелевое покрытие, чтобы убедиться в удовлетворительном сцеплении; если сцепление неудовлетворительное, повторите ремонт.

      - Нанесите хромовое покрытие для образования новых полос на поверхности(ях) фланца(ев), используя одну из следующих процедур: см. рисунок 601.

        - Нанесите хромовое покрытие на полосы: см. M-DLPS101-7. Отшлифуйте хромовое покрытие до указанных размеров; шероховатость поверхности должна быть 2,5 мкм (100 мкдюймов). Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

ИЛИ

        - Нанесите хромовое покрытие на полосу по указанным размерам: см. M-DLPS101-7. Шероховатость поверхности должна быть 2,5 мкм (100 мкдюймов).

      - Нанесите защитное покрытие Sermetel W: см. M-DLPS637 и раздел РЕМОНТ, Защитная обработка.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266100C: см. M-DLPS405-4.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

Ремонт № 9-2

УЧАСТОК OF ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

#### Z	Z

0,020-0,045mm

(0.0008-0.0018in) ТОЛЩИНА ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ НАД НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ФЛАНЦА

0-2,00mm

(0-0.078in) БИЕНИЕ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

149,90mm (5.901in)

160,00mm (6.299in)

СЕЧЕНИЕ Z-Z

УЧАСТОК OF ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ НЕ ДОЛЖНО ВЫХОДИТЬ ЗА ПОКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ

A321A3513-1

Ремонт Скользящая труба рисунок 601

Ремонт № 9-2

- Ремонт № 9-3 Скользящая труба (18-80)

  - Настоящий ремонт, ремонт Messier-Dowty Limited № 450258400, заменен ремонтом № 9-10, ремонт Messier-Dowty Limited № 450258401.

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 9-4 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра(ов) A.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/105 | Нажимная опора | Установите ремонтную(ые) втулку(и) |

  - Материал.

    - Материалы не требуются.

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450266336 | Ремонтная втулка (Кол-во 18) | Коррозионностойкая сталь, AMS 5643 или 5659 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повреждении, превышающем пределы данной схемы ремонта, обратитесь в Safran Landing Systems: см. GUIDE-CS-001.

    - Выполните данную процедуру, если имеется износ или повреждение диаметра(ов) A:

      - Локально удалите лакокрасочное покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2700.

      - Удалите покрытие Sermetel со скользящей трубы: см. M-DLPS637.

      - Локально удалите хромовое покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2110, тип C, и рисунок 601.

      - Обработайте диаметр(ы) настолько, чтобы удалить повреждение или износ: см.

M-DLPS900, M-DL PS1000 и рисунок 601. Не увеличивайте диаметр(ы) более 18,568 мм (0.7310 in). Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте фаски и радиусы по указанным размерам: см. рисунок 601.

      - Измерьте и запишите новый диаметр(ы) A.

      - Осмотрите Скользящая труба на наличие дефектов: см. PCS-3100 Класс включений 4 и PCS-3600.

      - При необходимости Дробеструйно упрочните обработанные поверхности: См. M-DLPS123.

      - Нанесите хромовое покрытие на восстановленный(ые) диаметр(ы) A: см. PCS-2110, тип C, M-DLPS1031-5, M-DLPS1031-7 и рисунок 601. Толщина хромового покрытия должна быть 0,020-0,025 мм (0.0008-0.0010 in).

      - Нанесите покрытие Sermetel на скользящую трубу: см. РЕМОНТ и M-DLPS637.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266290: см. PCS-6000-05.

      - Рассчитайте диаметр C для ремонтных втулок по формуле:

ДИАМ. C = ДИАМ. A (по результатам измерения) +0,034 до -0,004 мм (+0.0013 до -0.0002 in).

      - Обработайте поверхность B так, чтобы получить толщину фланца 2,00-2,05 мм (0.079-0.080 in): см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте ремонтные втулки до указанных и расчетных размеров: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Пассивируйте Ремонтные втулки: См. AMS 2700.

      - Нанесите покрытие из сплава IVD с желтым хроматированием на втулки по всей поверхности, кроме отверстий: см. ICT 40-893-01MD и рисунок 602. Толщина покрытия должна быть 0,007-0,012 мм (0.0003-0.0005 in).

      - Нанесите грунтовочную краску на скользящую трубу в местах прилегания фланцев втулок: см. PCS-2500.

      - Используйте нажимную опору 460004330/105 и установите ремонтные втулки: см. M-DLPS1011-20.

      - Проверьте диаметр отверстий ремонтных втулок: см. рисунок 602.

      - При необходимости хонінгуйте отверстия ремонтных втулок до шероховатости поверхности 2,5 мкм (100 мкдюймов): см. рисунок 602.

      - Локально нанесите лакокрасочное покрытие на скользящую трубу: см. РЕМОНТ и PCS-2500.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266290: см. PCS-6000-07.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

30

ГРАДУСОВ

30

ГРАДУСОВ

30

ГРАДУСОВ

### Z

30

ГРАДУСОВ

60

ГРАДУСОВ

30

ГРАДУСОВ

192,000mm (7.5591in) ДИАМ.

30

ГРАДУСОВ

60

ГРАДУСОВ

30

ГРАДУСОВ

30

ГРАДУСОВ

6.57

ГРАДУСОВ

Z

6,85mm (0.270in) МИН. ТОЛЩИНА СТЕНКИ

Y	2,00mm (0.080in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

DIA.

A

0,05mm (0.002in)

0,50-2,00mm

(0.020-0.080in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА В МЕСТЕ КАСАНИЯ ФЛАНЦА ВТУЛКИ

0,40-1,00mm

(0.016-0.040in) РАД.

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(9 МЕСТА)

(БЕЗ РЕМОНТНЫХ ВТУЛОК)

ГРАНИЦА ПО M-DLPS1031-5

ПОКРЫТИЕ SERMETEL

0,00-0,80mm

(0.000-0.013in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ГРАНИЦА ПО M-DLPS1031-7

ДЕТАЛЬ Y

A321A5544-2

Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка рисунок 601

АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОПУСКАЕТСЯ НА ЭТИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450266336

1,6

(63)

2,00-2,05mm

(0.079-0.080in) ПОВЕРХНОСТЬ B

0,50mm (0.020in)

x 30 ГРАДУСОВ ФАСКА

ДИАМ. C

|  | 0,020mm (0.0008in) | A |
| --- | --- | --- |

1,45-1,75mm

(0.057-0.069in) РАД.

1,6

(63)

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450266336

2,5

(100)

15,000-15,027mm

(0.5906-0.5916in)

|  | 0,05mm (0.002in) ДИАМ. | B |
| --- | --- | --- |

### B

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(WITH РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА) СМ. РИСУНОК 601

A321A5545-2

Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка рисунок 602

- Ремонт № 9-5 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра A.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M |

  - Специальные инструменты

    - Специальные инструменты не требуются.

  - Материалы

    - Материалы не требуются.

  - Ремонтные детали

    - Ремонтные детали не требуются.

  - Процедура (См. рисунок 601)

    - Выполните данную процедуру только Если основной металл не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ремонт за пределами данной схемы ремонта не допускается.

      - Удалите хромовое покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2110, тип C.

      - Осмотрите Скользящая труба на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4 и PCS-3600.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОЛИРОВАЛЬНУЮ МАШИНУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ.

      - Нанесите хромовое покрытие на диаметр A: см. PCS-2110, тип C, и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (64 мкдюймов). Толщина хромового покрытия должна быть 0,020-0,025 мм (0.0008-0.0010 in).

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450237720: см. PCS-6000-19.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

20 ГРАДУСОВ СПРАВ.

3,50-4,50mm

(0.138-0.177in)

0,40-1,00mm

(0.015-0.40in) РАДИУС

ДИАМЕТР

A

ДЛИНА ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

Z	PLATE

2,00-3,00mm

(0.080-0.120in) РАДИУС

1,00-3,00mm

(0.040-0.120in)

ДИАМЕТР ПОСЛЕ ХРОМИРОВАНИЯ 135,860-135,923mm

(5.3488-5.3513in)

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

Z

ДИАМЕТР ДО ХРОМИРОВАНИЯ

A321A5714-1

Ремонт Скользящая труба рисунок 601

- Ремонт № 9-6 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра A.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, S155 (300M) |

  - Специальные инструменты

    - Специальные инструменты не требуются.

  - Материалы

    - Материалы не требуются.

  - Ремонтные детали

    - Ремонтные детали не требуются.

  - Процедура (См. рисунок 601)

    - Выполните данную процедуру, если повреждены как хромовое покрытие, так и основной металл.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. ремонт № 9-5, если повреждено только хромовое покрытие.

      - Обработайте диаметр для удаления повреждения или коррозии в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601.

      - Обработайте радиусы по указанным размерам: см. рисунок 601.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258470: см. PCS-6000-04.

      - Осмотрите восстановленный участок на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

      - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

      - Нанесите сульфаматно-никелевое покрытие на диаметр A: см. PCS-2120 по последовательности операций, а также MIL-STD-868A, раствор 2, и рисунок 601.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная операция включает 23 ч обезводораживания при 177-205 oC (350-400 oF).

      - Обработайте сульфаматно-никелевое покрытие резанием (не шлифовать) до указанных размеров: см. рисунок 601.

      - Только если на этапе (g) выполнялась механическая обработка основного металла, осмотрите обработанный участок на наличие дефектов: см. PCS-3600.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная операция включает 4 ч обезводораживания при 177-205 oC (350-400 oF).

- Только если на этапе (g) выполнялась механическая обработка основного металла, осмотрите обработанный участок на наличие дефектов: см. PCS-3100, класс включений 4.

- Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

- Выполните абразивоструйную обработку дробеструйно упрочненного участка: см. PCS-2610. Убедитесь, что скользящая труба правильно замаскирована.

- Осмотрите кромки сульфаматного никелевого покрытия и убедитесь в надежности их сцепления, используя увеличение 5x или 10x.

- Если имеются признаки расслоения, удалите сульфаматное никелевое покрытие и выполните ремонт повторно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОЛИРОВАЛЬНУЮ МАШИНУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ.

- Нанесите хромовое покрытие на диаметр A: см. PCS-2110, тип C, и рисунок 601. Толщина хромового покрытия должна быть 0,020-0,025 мм (0.0008-0.0010 in). Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная операция включает 18 ч обезводораживания при 177-205 oC (350-400 oF).

- Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258470: см. PCS-6000-07.

- Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

ДИАМЕТР

A

Y

3,50-4,50mm

(0.138-0.177in)

20 ГРАДУСОВ СПРАВ.

ДЛИНА НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ

ДЛИНА ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

#### Z

0,40-1,00mm

(0.015-0.40in) РАДИУС

2,00-3,00mm

(0.079-0.118in) РАДИУС

1,00-3,00mm

(0.040-0.120in)

ДИАМЕТР ПОСЛЕ ХРОМИРОВАНИЯ 135,860-135,923mm

(5.3488-5.3513in)

|  | 0,04mm (0.0016in) | Y |
| --- | --- | --- |

ДИАМЕТР ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ

135,910-135,963mm

(5.3508-5.3529in)

ДИАМЕТР ДО НИКЕЛЕВОГО И ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ 136,410mm (5.3700in) МАКСИМУМ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

#### Z

A321A6706-1

Ремонт Скользящая труба рисунок 601

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 9-7 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра(ов) и поверхностей D и E.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/117 | Нажимная опора | Установите ремонтные втулки увеличенного размера |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Цинковый порошок |
| 05-533 | Mastinox D40 |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450258028 | Ремонтная втулка (кол-во 2) | Алюминиевая бронза |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повреждении, превышающем пределы данной схемы ремонта, обратитесь в Messier-Dowty Limited: см. GUIDE-CS-001.

    - Локально удалите лакокрасочное покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2700.

    - Локально удалите кадмиевое покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2100.

    - Обработайте диаметр(ы) A, снимая минимально необходимое количество материала для устранения износа или повреждения в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте прилегающие подрезки площадок D и E для удаления любых повреждений или износа в пределах указанных размеров: см. рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте фаски и радиусы по указанным размерам: см. рисунок 601.

    - Измерьте и запишите новый диаметр(ы) A.

    - Осмотрите обработанные участки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на восстановленные участки: см. PCS-2100 или PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450265140: см. PCS-6000-05.

    - Рассчитайте диаметр B каждой ремонтной втулки (кол-во 2) по формуле:

B = A (по результатам измерения) - 0,006 мм (0.0002 дюйм) до + 0,028 мм (0.0011 дюйм).

    - Обработайте ремонтные втулки до указанных и расчетных размеров. Обработайте поверхность C для получения правильных размеров после установки: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов). После установки втулки не должны выступать через проушину.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на ремонтные втулки, но не на отверстия и поверхности фланцев: см. PCS-2101 и рисунок 602. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in).

    - Нанесите грунтовочную краску на скользящую трубу в местах прилегания фланцев втулок: см. PCS-2500.

    - Используйте нажимную опору 460004330/117 и установите ремонтные втулки: см. M-DLPS1011-20. Используйте электропроводящий состав Mastinox (из Mastinox D40, код ссылки материала 05-533, и цинкового порошка, код ссылки материала TBA): см. M-DLPS709-14.

    - Проверьте отверстия ремонтных втулок: см. рисунок 602.

    - При необходимости хонінгуйте отверстия ремонтных втулок до указанных размеров: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 2,5 мкм (100 мкдюймов).

    - Нанесите лакокрасочное покрытие на отремонтированный участок, но не на втулки: см. PCS-2500.

    - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, по периметру стыков между ремонтными втулками и скользящей трубой: см. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450265140: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

#### Z

124,00mm (4.8819in) СПРАВ.

#### Z

1,20mm (0.047in) x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

0.4-1,0mm

(0.015-0.04in)

RAD.

ДЕТАЛЬ W

49,50-50,50mm

50,00mm (1.9685in) СПРАВ.

4,50-5,50mm

(0.177-0.217in) РАД.

|  | 0,020mm (0.0008in) | X |
| --- | --- | --- |

СЕЧЕНИЕ Z-Z (БЕЗ ВТУЛКИ)

A321-S-32-12-22-038-1

Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка рисунок 601

1,6

0,02mm (0.0008in)

(63)

ПОВЕРХНОСТЬ C

0,55-1,05mm

(0.020-0.040in) РАД.

1,6

(63)

НЕ НАНОСИТЬ КАДМИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

ДИАМ. B

НЕ НАНОСИТЬ КАДМИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258028

0,5mm (0.02in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

135,344-134,980mm

(5.3285-5.3142in)

2,5

(100)

22,00-22,033mm (0.8661-0.8674in) ДИАМ.

НАНЕСИТЕ ГЕРМЕТИК TO PCS-7200 4 МЕСТА

0,20mm (0.008in)

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(WITH ВТУЛКИ)

A321-S-32-12-22-039-1

Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка рисунок 602

- Ремонт № 9-8 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра(ов) и/или прилегающей(их) поверхности(ей) B.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006246 | Выверочная штанга | Установите ремонтные втулки |
| 460006250 | Сборка нажимной опоры |  |
| 460006251 | Направляющая втулка |  |
| 460006252 | Направляющая втулка |  |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Цинковый порошок |
| 04-512 | Molykote 111 |
| 09-510A | Герметик |
| 09-581 | Герметик |

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450217855 | Ремонтная втулка (кол-во 2) | Бронза, UZ 19A6 |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отклонениях за пределами данной схемы ремонта обратитесь в Safran Landing Systems.

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Выполните данную процедуру, если имеется повреждение или износ диаметра(ов) и/или прилегающей(их) поверхности(ей) B:

      - Обработайте диаметр(ы) настолько, чтобы удалить повреждение или износ в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте прилегающую(ие) поверхность(и) B с помощью подрезной фрезы настолько, чтобы удалить повреждение или износ в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте фаски и радиусы по указанным размерам: см. рисунок 601.

      - Измерьте и запишите новый диаметр(ы) A.

      - Осмотрите обработанные участки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

      - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266310: см. PCS-6000-05 или PCS-6000-06.

      - Нанесите кадмиевое покрытие на восстановленные участки: см. PCS-2141.

      - Рассчитайте диаметр C и размер H каждой ремонтной втулки (кол-во 2):

ДИАМ. C = ДИАМ. A (по результатам измерения) +0,090 до +0,139 мм (+0.0035 до +0.0055 in). РАЗМ. H = РАЗМ. G (по результатам измерения) (от подрезки площадки до осевой линии смазочного отверстия).

- 0,10 до + 0,10 мм (- 0.004 до + 0.004 дюйм).

      - Обработайте поверхность D ремонтной втулки для получения правильных размеров: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте ремонтную втулку до указанных и расчетных размеров: см. M-DLPS900 и рисунок 602.

      - Нанесите кадмиевое покрытие на ремонтные втулки, но не на отверстия и поверхности фланцев: см. PCS-2101 или PCS-2141.

      - Нанесите грунтовочную краску на скользящую трубу в местах прилегания фланцев втулок: см. PCS-2500.

      - Нанесите электропроводящий Molykote или прорезиненный герметик на ремонтные втулки увеличенного размера и скользящую трубу в пределах указанных размеров: см. рисунок 602. Используйте электропроводящий Molykote (из Molykote 111, код ссылки материала 04-512, и цинкового порошка, код ссылки материала TBA): см. PCS-7304. Либо используйте электропроводящий прорезиненный герметик, код ссылки материала 09-581: см. IFC30-145-03MD.

      - Используйте выверочную штангу 460006246, сборку нажимной опоры 460006250 и направляющие втулки 460006251 и 460006252 и установите ремонтные втулки увеличенного размера: см. PCS-5105-2.

      - Обработайте размер по фланцам втулок до 150,917-150,957 мм (5.9416-5.9432 in). Симметрия должна соответствовать рисунку 602.

      - Обработайте фаски по указанным размерам: см. рисунок 602.

      - Проверьте диаметры отверстий ремонтных втулок: см. рисунок 602.

      - При необходимости хонінгуйте диаметры отверстий ремонтных втулок до указанных размеров: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 2,6 мкм (100 мкдюймов).

      - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, по периметру стыков между ремонтными втулками и скользящей трубой: см. PCS-7200 и рисунок 602.

      - Нанесите лакокрасочное покрытие на отремонтированный участок: см. РЕМОНТ и PCS-2500.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266310: см. PCS-6000-07.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

139,75-140,25mm (5.502-5.522in) СПРАВ.

### Y	Z

49,75-50,25mm

Z	(1.958-1.978in) СПРАВ.

|  | 0,40mm (0.016in) ДИАМ. | X |
| --- | --- | --- |

|  |  | 0,05mm (0.002in) | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка рисунок 601

W

0,04mm (0.0016in)

1,6

(63)

ПОВЕРХНОСТЬ D

РАЗМ. H

1,00mm (0.040in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

30

ГРАДУСОВ СПРАВ.

30

ГРАДУСОВ СПРАВ.

ДИАМ. . C

|  | 0,020mm (0.0008in) ДИАМ. | W |
| --- | --- | --- |

##### W

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450217855

1,00mm (0.039in) ФАСКА (2 МЕСТА)

0,65-0,95mm

(0.026-0.037in) РАД.

1,6

(63)

0,15-0,65mm (0.006-0.026in) РАД.

ДЕТАЛЬ E

TYP . 4 МЕСТА

30 ГРАДУСОВ ФАСКА (2 МЕСТА)

ДЕТАЛЬ X	60,00-60,03mm

(2.362-2.363in)

2,6

(100)

##### X

DIM.G

|  | 0,1mm (0.04in) | Y |
| --- | --- | --- |

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450217855

150,917-150,957mm

(5.9416-5.9432in)

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(WITH ВТУЛКИ)

14,00-16,00mm

(0.551-0.630in) НАНЕСИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ MOLYKOTE 111 ИЛИ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ ГЕРМЕТИК

IN ОТВЕРСТИЕS TO

IFC30-145-03MD ИЛИ PCS-7304 TYP. 2 МЕСТА

12,00-14,00mm

(0.472-0.551in) НАНЕСИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ MOLYKOTE 111 ИЛИ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ ГЕРМЕТИК НА ОБЕ ВТУЛКИ ДО

IFC30-145-03MD ИЛИ PCS-7304 TYP. 2 МЕСТА

НАНЕСИТЕ ГЕРМЕТИК TO PCS-7200

БЕЗ ИЗБЫТКА НА ПОВЕРХНОСТЯХ ВТУЛОК

4 МЕСТА

A321A5900-4

Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка рисунок 602

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 9-9 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра и/или прилегающей поверхности.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали инструмента | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/131 | Нажимная опора | Установите ремонтную втулку |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Цинковый порошок |
| 04-512 | Molykote 111 |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450258015 | Ремонтная втулка | Бронза, UZ19A6 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повреждении, превышающем пределы данной схемы ремонта, обратитесь в Safran Landing Systems: см. GUIDE-CS-001.

    - Обработайте диаметр и/или прилегающую поверхность для удаления повреждения или износа в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Не увеличивайте диаметр более 48,125 мм (1.8947 in). Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте фаску и радиусы по указанным размерам: см. рисунок 601.

    - Измерьте и запишите новый диаметр A.

    - Осмотрите обработанные участки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450265180: см. PCS-6000-19.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на восстановленные участки: см. PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in).

    - Рассчитайте диаметр C для ремонтной втулки по формуле:

C = A (по результатам измерения) + 0,018-0,059 mm (0.0007-0.0023 in).

    - Обработайте ремонтную втулку до указанных и расчетных размеров. Обработайте поверхность D для получения правильного размера после установки: см. M-DLPS900 и рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Нанесите кадмиевое покрытие на ремонтную втулку по всей поверхности: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,005-0,009 мм (0.0002-0.0004 in).

    - Нанесите грунтовочную краску на ремонтную втулку, кроме указанных участков: см. PCS-2500 и рисунок 602.

    - Используйте нажимную опору 460004330/131 и установите ремонтную втулку: см. M-DLPS1011-14. Используйте Molykote, насыщенный цинком (из Molykote 111, код ссылки материала 04-512, и цинкового порошка, код ссылки материала TBA): см. PCS-7304. Паз в ремонтной втулке должен находиться в правильном угловом положении: см. рисунок 602.

    - Проверьте отверстие ремонтной втулки: см. рисунок 602.

    - При необходимости хонінгуйте отверстие ремонтной втулки до указанных размеров: см. рисунок 602.

    - Нанесите валик герметика, код ссылки материала 09-510A, в стыки между ремонтной втулкой и скользящей трубой: см. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Локально нанесите лакокрасочное покрытие на скользящую трубу: см. РЕМОНТ и PCS-2500.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450265180: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

#### Z	Z

2,00-3,00mm (0.080-0.118in) РАД.

1,00-2,00mm (0.040-0.080in) РАД.

1,6

(63)

2,50-3,50mm

(0.098-0.138in) x 60 ГРАДУСОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ФАСКА

77,80мм (3.063дюйм) МИН. 20,25мм (0.797дюйм)

МИН. ШИРИНА ПРОУШИНЫ

Y

0,04mm (0.002in)

ДЕТАЛЬ W

#### W

124,00mm (4.882in) СПРАВ.

1,6

(63)

ДИАМ. A

48,125mm	Y

(1.8947in)

X МАКСИМУМ

140,00mm (5.512in) СПРАВ.

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(БЕЗ ВТУЛКИ)

A321-S-32-12-22-040-1

Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка рисунок 601

83,00-83,50mm

(3.268-3.287in)

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(WITH ВТУЛКА)

СМ. РИСУНОК 601

35,40-35,60mm (1.394-1.402in) ДИАМ.

СЛЕДЫ

КРАСКИ ДОПУСКАЮТСЯ

#### Y

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258015

НАНЕСИТЕ ГЕРМЕТИК TO PCS-7200 2 МЕСТА

ВИД Y

-3-3 ГРАДУСОВ ОРИЕНТАЦИЯ ВАЖНА

1,6

(63)

ПОВЕРХНОСТЬ D

DO NOT ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА

0,50mm (0.020in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

1,00mm (0.040in)

x 60 ГРАДУСОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ФАСКА

#### X

1,6

(63)

ДИАМ. C

DO NOT ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА

1,35-1,85mm

(0.053-0.073in) РАД.

0,05mm (0.002in)

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258015

A321-S-32-12-22-041-1

Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка рисунок 602

- Ремонт № 9-10 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметров и/или B и/или C.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, S155 (300M) |

  - Специальные инструменты

    - Специальные инструменты не требуются.

  - Материалы

    - Материалы не требуются.

  - Ремонтные детали

    - Ремонтные детали не требуются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отклонениях за пределами данной схемы ремонта обратитесь в Safran Landing Systems.

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Выполните данную процедуру, если диаметр(ы) поврежден(ы) или изношен(ы):

      - При необходимости удалите лакокрасочное покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2700 и рисунок 601.

      - При необходимости удалите покрытие Sermetel со скользящей трубы: см. M-DLPS637.

      - При необходимости удалите кадмиевое покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2100.

      - Удалите хромовое покрытие с диаметра(ов) A: см. PCS-2110, тип C.

      - Если основной металл не поврежден и не изношен:

        - Осмотрите Скользящая труба на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр(ы) A: см. PCS-2110, тип C, M-DLPS1031-1, M-DLPS1031-6 и рисунок 601. Толщина хромового покрытия должна обеспечивать минимальную толщину 0,10 мм (0.004 in) после шлифования.

        - Выполните окончательное шлифование диаметр A: См. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258401A: см. PCS-6000-05 или PCS-6000-19.

      - Если основной металл поврежден или изношен:

        - Обработайте диаметр(ы) для удаления повреждения или износа в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

        - Осмотрите обработанный участок на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

        - Дробеструйно упрочните обработанный участок: см. M-DLPS123.

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр(ы) A: см. PCS-2110, тип C, M-DLPS1031-1, M-DLPS1031-6 и рисунок 601. Толщина хромового покрытия должна обеспечивать минимальную толщину 0,10 мм (0.004 in) после шлифования.

        - Выполните окончательное шлифование диаметр A: См. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258401B: см. PCS-6000-05 или PCS-6000-19.

      - Нанесите кадмиевое покрытие на скользящую трубу, но не на участки с хромовым покрытием: см. РЕМОНТ и PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,020 мм (0.0004-0.0008 in).

      - Нанесите покрытие Sermetel на скользящую трубу, но не на участки с хромовым или кадмиевым покрытием: см. РЕМОНТ и M-DLPS637.

      - Нанесите лакокрасочное покрытие на скользящую трубу, но не на участки с хромовым покрытием: см. РЕМОНТ и PCS-2500.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems: см. PCS-6000-07.

- Используйте номер ремонта 450258401A, если основной металл не был поврежден, или

- Используйте номер ремонта 450258401B, если основной металл был поврежден.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

    - Выполните данную процедуру, если диаметр(ы) B поврежден(ы) или изношен(ы):

      - При необходимости удалите лакокрасочное покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2700 и рисунок 601.

      - При необходимости удалите покрытие Sermetel со скользящей трубы: см. M-DLPS637.

      - При необходимости удалите кадмиевое покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2100.

      - Удалите хромовое покрытие с диаметра(ов) B: см. PCS-2110, тип C, и рисунок 601.

      - Если основной металл не поврежден и не изношен:

        - Осмотрите Скользящая труба на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр(ы) B: см. PCS-2110, тип C, M-DLPS1031-1, M-DLPS1031-6 и рисунок 601. Толщина хромового покрытия должна обеспечивать минимальную толщину 0,10 мм (0.004 in) после шлифования.

        - Выполните окончательное шлифование диаметр B: См. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258401C: см. PCS-6000-05 или PCS-6000-19.

      - Если основной металл поврежден или изношен:

        - Обработайте диаметр(ы) B для удаления повреждения или износа в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

        - Осмотрите обработанный участок на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

        - Дробеструйно упрочните обработанный участок: см. M-DLPS123.

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр(ы) B: см. PCS-2110, тип C, M-DLPS1031-1, M-DLPS1031-6 и рисунок 601. Толщина хромового покрытия должна обеспечивать минимальную толщину 0,10 мм (0.004 in) после шлифования.

        - Выполните окончательное шлифование диаметр B: См. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258401D: см. PCS-6000-05 или PCS-6000-19.

      - Нанесите кадмиевое покрытие на скользящую трубу, но не на участки с хромовым покрытием: см. РЕМОНТ и PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,020 мм (0.0004-0.0008 in).

      - Нанесите покрытие Sermetel на скользящую трубу, но не на участки с хромовым или кадмиевым покрытием: см. РЕМОНТ и M-DLPS637.

      - Нанесите лакокрасочное покрытие на скользящую трубу, но не на участки с хромовым покрытием: см. РЕМОНТ и PCS-2500.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems: см. PCS-6000-07.

- Используйте номер ремонта 450258401C, если основной металл не был поврежден, или

- Используйте номер ремонта 450258401D, если основной металл был поврежден.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

    - Выполните данную процедуру, если диаметр(ы) C поврежден(ы) или изношен(ы):

      - При необходимости удалите лакокрасочное покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2700 и рисунок 601.

      - При необходимости удалите покрытие Sermetel со скользящей трубы: см. M-DLPS637.

      - При необходимости удалите кадмиевое покрытие со скользящей трубы: см. PCS-2100.

      - Удалите хромовое покрытие с диаметра(ов) C: см. PCS-2110, тип C, и рисунок 602.

      - Если основной металл не поврежден и не изношен:

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр(ы) C: см. PCS-2110, тип C, M-DLPS1031-6, рисунок 601 и рисунок 602. Толщина хромового покрытия должна обеспечивать минимальную толщину 0,10 мм (0.004 in) после шлифования.

        - Выполните окончательное шлифование диаметр C: См. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258401E: см. PCS-6000-05 или PCS-6000-19.

      - Если основной металл поврежден или изношен:

        - Обработайте диаметр(ы) C для удаления повреждения или износа в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

        - Осмотрите обработанный участок на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

        - Дробеструйно упрочните обработанный участок: см. M-DLPS123.

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр(ы) C: см. PCS-2110, тип C, M-DLPS1031-2, M-DLPS1031-6 и рисунок 602. Толщина хромового покрытия должна обеспечивать минимальную толщину 0,10 мм (0.004 in) после шлифования.

        - Выполните окончательное шлифование диаметр C: См. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. M-DLNDT3.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450258401F: см. PCS-6000-05 или PCS-6000-19.

      - Нанесите кадмиевое покрытие на скользящую трубу, но не на участки с хромовым покрытием: см. РЕМОНТ и PCS-2100. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,020 мм (0.0004-0.0008 in).

      - Нанесите покрытие Sermetel на скользящую трубу, но не на участки с хромовым или кадмиевым покрытием: см. РЕМОНТ и M-DLPS637.

      - Нанесите лакокрасочное покрытие на скользящую трубу, но не на участки с хромовым покрытием: см. РЕМОНТ и PCS-2500.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems: см. PCS-6000-07.

- Используйте номер ремонта 450258401E, если основной металл не был поврежден, или

- Используйте номер ремонта 450258401F, если основной металл был поврежден.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

1,00-3,00mm

(0.039-0.118in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ГРАНИЦА ПО M-DLPS1031-1

СКОЛЬЗЯЩАЯ ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

КРОМКА СГЛАЖЕНА

2,00-3,00mm

КРОМКА СГЛАЖЕНА

1,00-3,00mm (0.039-0.118in)

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

(0.079-0.118in) РАДИУС

ГРАНИЦА ПО M-DLPS1031-6

ДЕТАЛЬ X

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ ТИПОВО ВОКРУГ 4 ПАЗОВ. НЕРОВНАЯ ЛИНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ

ДИАМ. A

119,319mm (4.6976in) МИН. ДИАМЕТР ДО ХРОМИРОВАНИЯ

ДЕТАЛЬ W

119,929-119,964mm (4.7216-4.7230in)

ДИАМЕТР ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

НАПЛЫВ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

КРОМКА СГЛАЖЕНА

OUT

1,00-3,00mm

(0.039-0.118in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ГРАНИЦА ПО M-DLPS1031-6. НЕРОВНАЯ ЛИНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

НАПЛЫВ

ДИАМ. B

126,307mm (4.9727in) МИН. ДИАМЕТР ДО ХРОМИРОВАНИЯ

2,00-3,00mm

(0.079-0.118in) РАДИУС

ДЕТАЛЬ Y

126,917-126,957mm (4.9967-4.9983in)

ДИАМЕТР ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

A321A6875-1

Ремонт Скользящая труба рисунок 601

Ремонт № 9-10

0,0-2,0mm (0.00-0.08in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ.

ВОЛНИСТАЯ ИЛИ НЕРОВНАЯ ЛИНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ.

1,0-3,00mm (0.04-0.118in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ. ВОЛНИСТАЯ ИЛИ НЕРОВНАЯ ЛИНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ.

14,500mm (0.5708in) СПРАВ.

17,750-18,250mm

(0.6988-0.7185in) СПРАВ.

КРОМКА СГЛАЖЕНА

8,00mm (0.315in) СПРАВ.

2,0-3,00mm

(0.08-0.118in) РАД.

ДИАМЕТР ДО ХРОМИРОВАНИЯ ДИАМ. C

131,294-131,357mm (5.1690-5.1715in) ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ

30,00mm (1.181in) РАД. СПРАВ.

ДЕТАЛЬ Z

(СМ. РИСУНОК 601)

ЕСЛИ ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ НЕ ПОВРЕЖДЕН

НАПЛЫВ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

2,00-3,00mm (0.079-0.118in) РАД.

1,0-3,00mm (0.04-0.118in) ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО M-DLPS1031-6

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ.

ДОПУСКАЕТСЯ ВОЛНИСТАЯ ИЛИ НЕРОВНАЯ ЛИНИЯ.

0,0-2,00mm (0.00-0.079in)

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ TO M-DLPS1031-2

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ.

ВОЛНИСТАЯ ИЛИ НЕРОВНАЯ ЛИНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ.

1,750-2,250mm

(0.0689-0.0886in) 16,25mm (0.640in)

14,500mm (0.5708in) СПРАВ.

8,00mm (0.315in) РАД. СПРАВ.

2,00-3,00mm

1,0-2,0mm

30,00mm (1.181in)

РАД. СПРАВ.

(0.079-0.118in) РАД.

130,683mm (5.145in) МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР

(0.04-0.08in) РАД.

ДЕТАЛЬ Z

ДО ХРОМИРОВАНИЯ

ДИАМ. C

131,294-131,357mm (5.1690-5.1715in) ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ НАПЛЫВА ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

(СМ. РИСУНОК 601)

ЕСЛИ ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ ПОВРЕЖДЕН

A321A6876-2

Ремонт Скользящая труба рисунок 602

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 9-11 Скользящая труба (18-80, 18-80A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра A.

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 18-80, 18-80A | Скользящая труба | Сталь, 300M |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали инструмента | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/105 | Нажимная опора | Для установки ремонтной втулки 450266800 |

  - Материалы

    - Материалы не требуются.

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450266800 | Ремонтная втулка | Коррозионностойкая сталь, AMS5643 или AMS5659 |

  - Процедура (См. рисунки 601-603)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повреждении, превышающем пределы данной схемы ремонта, обратитесь в Safran Landing Systems: см. GUIDE-CS-001.

    - Выполните данную процедуру, если имеется износ или повреждение диаметра A:

      - Локально удалите слой Sermetel со скользящей трубы: см. РЕМОНТ и M-DLPS637.

      - Локально удалите хромовое покрытие со скользящей трубы: см. РЕМОНТ, PCS-2110, рисунки 601 и 602.

      - При необходимости обработайте диаметр(ы) A, снимая минимально необходимое количество материала для удаления повреждения или износа: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. Не увеличивайте диаметр более 21,073 мм (0.8296 in). Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов) или лучше.

      - Измерьте и запишите новый диаметр(ы) A.

      - Обработайте фаски и радиусы, как показано: см. рисунок 602.

Ремонт № 9-11

      - Осмотрите основной металл на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4 и PCS-3600.

      - Дробеструйно упрочните восстановленные участки: см. M-DLPS123.

      - Нанесите хромовое покрытие на диаметр(ы) A: см. PCS-2110, тип C, M-DLPS1031-5 и рисунок 602. Толщина хромового покрытия должна быть 0,020-0,025 мм (0.0008-0.0010 in).

      - Нанесите покрытие Sermetel на отремонтированный участок: см. M-DLPS637 и рисунок 602.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266295: см. PCS-6000-05.

      - Обработайте диаметр B ремонтной(ых) втулки(ок) по формуле:

ДИАМ. B = ДИАМ. A (по результатам измерения) - 0,005 до +0,041 мм (-0.0002 до +0.0016 in).

      - Обработайте поверхность R так, чтобы получить толщину фланца 2,00-2,05 мм (0.079-0.081 in).

      - Пассивируйте Ремонтная втулка(и): См. AMS-2700.

      - Нанесите слой сплава IVD с желтым хроматированием на ремонтную(ые) втулку(и) по всей поверхности, кроме отверстий: см. ICT 40-893-01MD и рисунок 603. Толщина слоя IVD должна быть 0,0075-0,0125 мм (0.0003-0.0005 in).

      - Нанесите грунтовочную краску на скользящую трубу в местах прилегания фланцев ремонтных втулок: см. PCS-2500.

      - Установите Ремонтная втулка(и): См. M-DLPS1011-20 и рисунок 603.

      - Нанесите лакокрасочное покрытие на отремонтированный участок: см. PCS-2500 и РЕМОНТ.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266295: см. PCS-6000-07.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

Z

Z

X

Y

150 ГРАДУСОВ

#### V

6 ГРАДУСОВ

57 МИНУТ

ДИАМ. A

(3 МЕСТА)

(BOTH ФЛАНЦЫ)

|  |  | 1,60mm (0.063in) |  | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,20mm (0.008in) ДИАМ. |  | X | Y |

W

SEE РИС. 602

W	60 ГРАДУСОВ

192,000mm (7.5591in) ДИАМ.

6,140mm (0.2417in) МИН. ТОЛЩИНА СТЕНКИ

СЕЧЕНИЕ Z-Z

ДИАМ. A 6 ОТВЕРСТИЙ МАКСИМУМ

6,140mm (0.2417in) СПРАВ. МИН. ТОЛЩИНА СТЕНКИ

2 ,00 mm (0.080in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

0,40-1,00 mm

(0.016-0.040 in) РАДИУС

U

СЕЧЕНИЕ W-W

(БЕЗ ВТУЛКИ)

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ SERMETEL И

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

0,0-0,8mm (0.00-0.03in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ

ПОКРЫТИЕ SERMETEL И ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА

ДЕТАЛЬ U

0,50-2,00mm (0.020-0.080in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТОЙ ДЛИНЫ

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ГРАНИЦА ПО M-DLPS1031-5

A321-S-32-12-22-053-1

Ремонт Скользящая труба - Механическая обработка рисунок 602

16,80-17,20mm (0.661-0.677in) ДИАМ.

СЕЧЕНИЕ W-W

(WITH ВТУЛКИ)

|  |  |  | 0,015mm (0.0006in) | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11,90-12,30mm

(0.469-0.484in)

2,00-2,05mm 	 (0.079-0.081in)

ПОВЕРХНОСТЬ R

ПОКРЫТИЕ IVD ДОПУСКАЕТСЯ НА ТОРЦЕ

НАНЕСТИ ПОКРЫТИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ (IVD)

28,75-29,25mm (1.132-1.152in) ДИАМ. СПРАВ.

НАНЕСТИ ПОКРЫТИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ (IVD)

0,5mm (0.020in) x 60 ГРАДУСОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ФАСКА

ПОКРЫТИЕ IVD ДОПУСКАЕТСЯ

S

T

ПОКРЫТИЕ IVD ДОПУСКАЕТСЯ

2,5

(100)

1,6

(63)

ДИАМ. . B

НАНЕСТИ ПОКРЫТИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ (IVD)

|  | 0,100mm (0.0040in) | T |
| --- | --- | --- |

16,80-17,20mm

(0.661-0.677in) ДИАМ. СПРАВ.

РАДИУС 1,45-1,75mm (0.057-0.069in)

НАНЕСТИ ПОКРЫТИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ (IVD)

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450266800

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 10-1 Штифт (9-70)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра A.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 9-70 | Штифт | UHT Сталь, MTL1201 |

  - Специальные инструменты

    - Специальные инструменты не требуются.

  - Материалы

    - Материалы не требуются.

  - Ремонтные детали

    - Ремонтные детали не требуются.

  - Процедура (См. рисунок 601)

    - Удалите хромовое покрытие с диаметра A: см. PCS-2110.

      - Если основной металл не поврежден и не поражен коррозией:

        - Осмотрите Штифт на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр A: см. PCS-2110, тип C, и рисунок 601.

        - Отшлифуйте диаметр до 30,950-30,975 мм (1.2185-1.2194 in). Шероховатость поверхности должна быть 0,8 мкм (31 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. PCS-3100 и PCS-3002.

        - Нанесите кадмиевое покрытие на участки без хромового покрытия: см. PCS-2141.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450266210A: см. PCS-6000-04, PCS-6000-06 и PCS-6000-07.

        - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

Ремонт № 10-1

      - Если основной металл поврежден или поражен коррозией:

        - См. M-DLPS1004-4-1 и обработайте диаметр ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию; диаметр не должен быть менее 30,365 мм (1.1956 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

        - Осмотрите Штифт на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

        - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

        - Нанесите хромовое покрытие на диаметр A: см. PCS-2110, тип C, и рисунок 601.

        - Отшлифуйте диаметр до 30,950-30,975 мм (1.2185-1.2194 in). Шероховатость поверхности должна быть 0,8 мкм (31 мкдюймов).

        - Осмотрите отшлифованное хромовое покрытие на наличие дефектов: см. PCS-3100 и PCS-3002.

        - Нанесите кадмиевое покрытие на участки без хромового покрытия: см. PCS-2141.

        - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450266210B: см. PCS-6000-04, PCS-6000-06 и PCS-6000-07.

        - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

Ремонт № 10-1