- Ремонт № 11-12 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра A.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006265 | Нажимная опора | Установите Втулка 450237800 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 08-704 | Клей |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450237800 | Заготовка втулки | Алюминиевая бронза, DTD197 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повреждении, превышающем пределы данной схемы ремонта, обратитесь в Safran Landing Systems: см. GUIDE-CS-001.

    - Локально удалите лакокрасочное покрытие с корпуса стойки: см. PCS-2700.

    - Снимите кадмиевое покрытие Локально из Корпус стойки: См. PCS-2100.

    - Обработайте диаметр настолько, чтобы удалить износ или повреждение в пределах указанных размеров: см. M-DLPS914, M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов) или лучше.

    - Измерьте и запишите новый диаметр A.

    - Осмотрите Корпус стойки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните восстановленные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266035: см. PCS-6000-04 или PCS-6000-06.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на восстановленный участок: см. PCS-2100 и PCS-2141. Допускается сведение кадмиевого покрытия на нет в отверстии.

    - Рассчитайте диаметр заготовки втулки по формуле:

B = A (по результатам измерения) - 0,265 до -0,350 мм (-0.0104 до -0.0138 in).

    - Обработайте заготовку втулки до расчетного диаметра, как показано на рисунке: см. рисунок 602.

    - Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности Ремонтная втулка: См. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,003, 0,005 mm (0.00015, 0.00020 in).

    - Нанесите клей, код ссылки материала 08-704, на наружный диаметр ремонтной втулки и на отверстие корпуса стойки, куда будет установлена ремонтная втулка: см. PCS-5303.

    - Используйте нажимную опору 460006265 и установите ремонтную втулку: см. рисунок 602. После установки торцы втулки должны находиться ниже поверхности корпуса стойки.

    - Проверьте диаметр отверстия ремонтной втулки: см. рисунок 602.

    - При необходимости хонінгуйте отверстие ремонтной втулки до указанных размеров: см. рисунок 602.

    - Нанесите герметик, Код ссылки материала 09-510A, в стыки между Ремонтная втулка и Корпус стойки: См. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Локально нанесите лакокрасочное покрытие на отремонтированный участок, но не на отверстие ремонтной втулки: см. PCS-2500 и рисунок 602.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266035: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

- Z

1,6

(63)

ДИАМ. A 21,50мм (0.8465in) МАКСИМУМ, БЕЗ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

1,00mm (0.039in) X 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

(2 МЕСТА)

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(БЕЗ ВТУЛКИ)

69,75-71,75mm

(2.7461-2.8248in)

14,25mm (0.5610in) СПРАВ.

A321-S-32-12-22-036-1

Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка рисунок 601

1,6

(63)

ДИАМ. B

1,20mm (0.047in)

x 30 ГРАДУСОВ, ВКЛЮЧЕННЫЙ УГОЛ, ФАСКА С ОБОИХ КОНЦОВ

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237800

1,6

(63)

16,50mm (0.650in) ДИАМ. ПРОВЕРКА HONE

НЕ ОКРАШИВАТЬ

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237800

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(СМ. РИСУНОК 601) WITH РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

A321-S-32-12-22-037-1

Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка рисунок 602

- Ремонт № 11-13 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметров и/или B и/или прилегающих внутренних поверхностей.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006600 | Сборка нажимной опоры | Установите Ремонтная втулка 450237810 |
| 460006601 | Выверочная штанга | Использовать с Нажимная опора 460006600 |
| 460006602 | Резец | Для получения правильного размера по ремонтным втулкам |
| 460006603 | Сборка нажимной опоры | Установите втулку, изготовленную из 450237811 |
| 460006604 | Направляющая втулка | Использовать с Нажимная опора 460006603 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Mastinox, D40 |
| TBA | Цинковый порошок |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450237810 | Заготовка втулки | Алюминиевая бронза, DTD197 или AMS4-880C |
| 450237811 | Заготовка втулки (См. таблицу 1 для втулок увеличенного размера) | Сталь, S132 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметры и/или B настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте прилегающие внутренние поверхности настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте радиусы и фаски по указанным размерам: см. рисунок 601.

    - Измерьте и запишите новые диаметры и B и размеры D и E.

    - Осмотрите Корпус стойки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на восстановленные участки: см. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266050: см. PCS-6000-04 или PCS-6000-06. Если используется PCS-6000-06, глубина букв должна быть 0,051-0,102 мм (0.0020-0.0040 in), а приблизительная высота - 3,00 мм (0.118 in).

    - Рассчитайте размеры для механической обработки ремонтной втулки 450237810 под диаметр A:

F = A (по результатам измерения) + 0,023-0,072 mm (0.0009-0.0028 in),

G = D (по результатам измерения) + 0,65-1,35 mm (0.026-0.053 in).

    - Обработайте ремонтную втулку 450237810 до указанных и расчетных размеров: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - По измеренному размеру E выберите соответствующую втулку увеличенного размера из таблицы 1.

    - Рассчитайте диаметр втулки увеличенного размера для диаметра B:

H = B (по результатам измерения) + 0,023-0,072 mm (0.0009-0.0028 in).

    - Обработайте втулку увеличенного размера до указанных и расчетных размеров: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - При необходимости обработайте поверхность фланца ремонтной втулки (450237810), чтобы получить правильный размер между торцами втулок в сборке, как показано на рисунке: см. рисунок 602.

    - Восстановите фаски до размеров, как показано на рисунке: см. рисунок 602.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на ремонтную втулку (450237810) по всей поверхности, а на выбранную втулку увеличенного размера - только на восстановленные участки: см. PCS-2101 и PCS-2141. Не наносите кадмиевое покрытие на отверстия втулок. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in).

    - Используйте сборку нажимной опоры 460006600 и выверочную штангу 460006601 и установите ремонтную втулку. Используйте сборку нажимной опоры 460006603, выверочную штангу 460006601 и направляющую втулку 460006604 и установите втулку увеличенного размера: см. M-DLPS1011-20. Используйте электропроводящий состав Mastinox (приготовленный из Mastinox D40, код ссылки материала TBA, и цинкового порошка, код ссылки материала TBA): см. M-DLPS709-14.

    - Выполните контрольную совместную развертку ремонтных втулок до указанных размеров: см. рисунок 602.

    - Нанесите герметик, Код ссылки материала 09-510A в стыки между Ремонтные втулки и Корпус стойки: См. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Нанесите на корпус стойки рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266050: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

Таблица 1

Втулки увеличенного размера для диаметра B

| Увелич. размер | Шаг мм (дюйм) | Увелич. размер Втулка | РАЗМЕР E (по результатам измерения) mm (in) | РАЗМЕР J мм (дюйм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Стд. | 450237351 | 27,75-28,25 (1.093-1.112) | 2,45-2,55 (0.096-0.100) |
| 1 | 0,127 (0.005) | 450237352 | 27,62-28,12 (1.087-1.107) | 2,58-2,68 (0.102-0.106) |
| 2 | 0,254 (0.010) | 450237353 | 27,50-28,00 (1.083-1.102) | 2,70-2,80 (0.106-0.110) |
| 3 | 0,381 (0.015) | 450237354 | 27,37-27,87 (1.078-1.097) | 2,83-2,93 (0.111-0.115) |
| 4 | 0,508 (0.020) | 450237355 | 27,24-27,74 (1.072-1.092) | 2,96-3,06 (0.117-0.120) |

ТОЧКА C

Z

Z

9 ГРАДУСОВ

11 МИНУТ

38 СЕКУНД СПРАВ.

262,01mm (10.315in) TO ТОЧКА 'C'

ДИАМ. A

58,13mm (2.2886in) МАКСИМУМ

8 ГРАДУСОВ 13 МИНУТ

17 СЕКУНД СПРАВ.

РАЗМ. D

27,25mm (1.072in) МИН.

1,00-2,00mm

(0.039-0.079in) РАД.

РАЗМ. C 62,760mm (2.4709in) МАКС.

1,25-1,75mm (0.049-0.069in) X 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

РАЗМ. E

27,25mm (1.072in) МИН.

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

БЕЗ ВТУЛОК

ПЛАВНО СОПРЯЧЬ С СУЩЕСТВУЮЩИМ РАДИУСОМ

4,00-5,00mm

(0.157-0.197in) РАД.

ДИАМ. B

59,130mm (2.3279in) МАКС.

A321-S-32-12-22-100-0

Ремонт Корпус стойки рисунок 601

0,010mm (0.0004in)

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in)

x 30 ГРАДУСОВ ФАСКА

РАЗМ. J

DIA.

H

65,00-75,00mm

0,55-1,05mm (0.022-0.041in) РАД.

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in)

x 15 ГРАДУСОВ ФАСКА

ВТУЛКА УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА 450237810

(2.559-2.953in) ДИАМ. ВТУЛКА УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА

(СМ. ТАБЛИЦА 1)

ГЛУБИНА АЗОТИРОВАНИЯ 0,18-0,23мм (0.007-0.009in), съем 0,02-0,04мм (0.0008-0.0016in) на показанном участке, 750HV мин.

ПРИМЕЧАНИЕ. РЕМОНТНЫЕ ВТУЛКИ 450237351, 450237352, 450237353, 450237354 И 450237355 ДОЛЖНЫ БЫТЬ АЗОТИРОВАНЫ ДО ОТПРАВКИ В РЕМОНТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. ДИАМЕТР H И РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБРАБОТАНЫ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ.

РЕМОНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ ОТВЕРСТИЮ КОРПУСА СТОЙКИ. ЛОКАЛЬНО НАНЕСИТЕ КАДМИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОССТАНОВЛЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВТУЛОК: СМ. PCS-2141.

450237810

51,00-51,03mm

0,95-1,45mm

56,00-56,074mm

(2.205-2.208in)

(2.008-2.009in ДИАМ. (0.037-0.057in)

x 29.75-30.25 ГРАДУСОВ ФАСКА

DO NOT ОБРАБОТАЙТЕ THIS FACE

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

С ВТУЛКАМИ

(СМ. РИСУНОК 601)

СМ. ТАБЛИЦА 1

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

- МЕСТА

### W

A321-S-32-12-22-098-0

Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка рисунок 602

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

  - Ремонт № 11-14 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

    - Указанное повреждение и спецификация материала.

      - Указанное повреждение

        - Повреждение или коррозия диаметра и/или прилегающих поверхностей B.

      - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

    - Специальные инструменты

      - Специальные инструменты не требуются.

    - Материалы

      - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Mastinox, D40 |
| TBA | Цинковый порошок |
| 09-510A | Герметик |

    - Ремонтные детали

      - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| См. таблицу 1 для подшипника увеличенного размера |  |  |

    - Процедура (См. рисунок 601)

      - Обработайте диаметр до наименьшего ремонтного размера, указанного в таблице 1, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Не увеличивайте диаметр более 167,587 мм (6.598 in). Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте поверхность(и) B только в объеме, необходимом для удаления повреждения или коррозии в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Не снимайте более 0,75 мм (0.0295 in) с каждой поверхности. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте радиусы и фаски по указанным размерам: см. рисунок 601.

      - Осмотрите Корпус стойки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

      - Дробеструйно упрочните обработанный участок: см. M-DLPS123.

      - Локально нанесите кадмиевое покрытие на восстановленный участок: см. PCS-2141.

      - Установите выбранную сборку сферического подшипника вместо позиции (19-50): см. СБОРКА.

      - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266110: см. PCS-6000-07.

      - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

Таблица 1

| Увелич. размер | Шаг мм (дюйм) | ДИАМЕТР A мм (дюйм) | Корпус O/D (СПРАВ.) мм (дюйм) | Ремонтный подшипник увеличенного размера Сборка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Стд. | 166,000-166,063 (6.5354-6.5378) | 165,934-165,959 (6.5328-6.5337) | - |
| 1 | 0,127 (.005) | 166,127-166,190 (6.5404-6.5428) | 166,061-166,086 (6.5378-6.5387) | 450258301 |
| 2 | 0,254 (.010) | 166,254-166,317 (6.5454-6.5478) | 166,188-166,213 (6.5428-6.5437) | 450258302 |
| 3 | 0,381 (.015) | 166,381-166,444 (6.5504-6.5528) | 166,315-166,340 (6.5478-6.5487) | 450258303 |
| 4 | 0,508 (.020) | 166,508-166,571 (6.5554-6.5578) | 166,442-166,467 (6.5528-6.5537) | 450258304 |
| 5 | 0,635 (.025) | 166,635-166,698 (6.5604-6.5628) | 166,569-166,594 (6.5578-6.5587) | 450258305 |
| 6 | 0,762 (.030) | 166,762-166,825 (6.5654-6.5678) | 166,696-166,721 (6.5628-6.5637) | 450258306 |
| 7 | 0,889 (.035) | 166,889-166,952 (6.5704-6.5728) | 166,823-166,848 (6.5678-6.5687) | 450258307 |
| 8 | 1,016 (.040) | 167,016-167,079 (6.5754-6.5778) | 166,950-166,975 (6.5728-6.5737) | 450258308 |
| 9 | 1,143 (.045) | 167,143-167,206 (6.5804-6.5828) | 167,077-167,102 (6.5778-6.5787) | 450258309 |
| 10 | 1,270 (.050) | 167,270-167,333 (6.5854-6.5878) | 167,204-167,229 (6.5828-6.5837) | 450258310 |
| 11 | 1,397 (.055) | 167,397-167,460 (6.5904-6.5928) | 167,331-167,356 (6.5878-6.5887) | 450258311 |
| 12 | 1,524 (.060) | 167,524-167,587 (6.5954-6.5978) | 167,458-167,483 (6.5928-6.5937) | 450258312 |

Ремонт № 11-14

ТОЧКА

C

Y

Y

X

Z

ЧАСТИЧНЫЙ ВИД ПО СТРЕЛКЕ Z

14,587mm (0.574in) МИНИМУМ

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

ДИАМ. A

(SEE ТАБЛИЦА 1)

0,125mm (0.0049in) ДИАМ.

144,75-145,25mm

(5.699-5.718in) РАДИУС

66,50mm (2.618in) МИНИМУМ

18,80-19,30мм (0.740-0.760in) РАД. ПЛАВНО СОПРЯЧЬ С ПРИЛЕГАЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

0,05mm (0.002in)

2,50mm (0.098in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА 2 МЕСТА

130,00-132,00mm

(5.118-5.197in) РАДИУС

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Y-Y

(БЕЗ ПОДШИПНИКА УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА)	A321A5543-1

Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка рисунок 601

Ремонт № 11-14

# 32-12-22

Страница 603

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 11-15 Корпус стойки (20-410, 20-420 Только)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра(ов) и/или прилегающих поверхностей B и/или C.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-420 Только | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Специальные инструменты не требуются.

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Mastinox, D40 |
| TBA | Цинковый порошок |
| 08-665 | Клей |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450237825 | Ремонтная втулка (Кол-во 4) | Сталь, S154 |

  - Процедура (См. рисунки 601-603).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ремонт за пределами данной схемы ремонта не допускается.

ОСТОРОЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ, ЕСЛИ ГЛУБИНА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ КОРРОЗИИ НА ПОВЕРХНОСТЯХ B ИЛИ C ПРЕВЫШАЕТ 0,75 MM (0.030 IN).

    - Локально удалите лакокрасочное покрытие с корпуса стойки: см. PCS-2700.

    - Снимите кадмиевое покрытие Локально из Корпус стойки: См. PCS-2100.

    - Обработайте диаметр настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. Диаметр(ы) должен(ы) быть в пределах 9,60-10,00 мм (0.378-0.394 in). Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

Ремонт № 11-15

# 32-12-22

Страница 601

    - Обработайте поверхности B и/или C настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. рисунок 602. Не снимайте более 1,0 мм (0.040 in) с каждой поверхности. Ширина проушины D должна быть не менее 8,75 мм (0.344 in). Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте радиусы, как показано на рисунке: см. рисунок 602.

    - Измерьте и зафиксируйте новые диаметры A.

    - Осмотрите Корпус стойки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на восстановленные участки: см. PCS-2100 или PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450267230: см. PCS-6000-04.

    - Рассчитайте диаметр каждой ремонтной втулки по формуле:

E = A (по результатам измерения) + 0,008-0,032 mm (0.0004-0.0012 in).

    - Обработайте ремонтную(ые) втулку(и) до расчетного(ых) диаметра(ов), как показано на рисунке. Обработайте поверхность F для получения правильных размеров после установки: см. рисунок 603.

    - Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности Ремонтные втулки: См. PCS-2101 или PCS-2141. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010, 0,015 mm (0.0004, 0.0006 in).

    - Нанесите грунтовочную краску на корпус стойки в местах прилегания фланцев втулок: см. PCS-2500.

    - Нанесите состав Mastinox с цинковым наполнителем (приготовленный из Mastinox D40, код ссылки материала TBA, и Цинковый порошок, код ссылки материала TBA) на внутреннюю сторону фланцев втулок. Нанесите клей, код ссылки материала 08-665, на обработанный диаметр втулок: см. PCS-5303.

    - Установите Ремонтные втулки: См. M-DLPS1011-5, M-DLPS1011-20 и рисунок 603.

    - При необходимости обработайте поверхности фланцев и отверстия втулок для получения размеров, как показано на рисунке: см. рисунок 603.

    - При необходимости нанесите кадмиевое покрытие на восстановленные участки ремонтных втулок: см. PCS-2141.

    - Нанесите герметик Код ссылки материала 09-510A в стыки между Ремонтные втулки и Корпус стойки: См. PCS-7200.

    - Нанесите лакокрасочное покрытие на отремонтированный участок: см. РЕМОНТ и PCS-2500.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450267230: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

ТОЧКА Y

1923,75-1924,25mm

(75.738-75.758in)

Z

Z

A321A5549-1

Ремонт Корпус стойки рисунок 601

ДИАМ. A (4 МЕСТА)

ШИРИНА ПРОУШИНЫ D 8,75mm (0.344in) МИНИМУМ

4,75-5,25mm

(0.187-0.207in)

РАДИУС (2 МЕСТА)

0.5 ГРАДУСОВ

X

ПОВЕРХНОСТЬ

C

X

ШИРИНА ПРОУШИНЫ D 8,75mm (0.344in) МИНИМУМ

1,00-2,00mm

(0.040-0.080in)

РАДИУС (2 МЕСТА)

14,75-15,25mm

(0.581-0.600in)

118,000mm (4.6456in)

ПОВЕРХНОСТЬ

B

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(БЕЗ ВТУЛКИ)

1923,75-1924,25mm

(75.738-75.758in)

4,425мм (0.174in) МИН. ТОЛЩИНА СТЕНКИ

СЕЧЕНИЕ X-X

(БЕЗ ВТУЛКИ)

A321A5550-2

Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка рисунок 602

0,25-0,75mm

(0.010-0.030in)

РАДИУС

ДИАМ. E

1,00мм (0.040in) X 15 ГРАДУСОВ ФАСКА

ПОВЕРХНОСТЬ F

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237825

M-DLPS1011-5 и M-DLPS709-6 (4 МЕСТА)

8,00-8,15mm (0.315-0.321in) ДИАМЕТР

0,030mm (0.012in)

M-DLPS1011-20 (4 МЕСТА)

9,75-10,25mm

(0.384-0.404in)

102,00-102,127mm

(4.016-4.021in)

#### X	X

9,75-10,25mm

(0.384-0.404in)

1,00-2,00mm

(0.040-0.080in)

РАДИУС (8 МЕСТ)

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(WITH ВТУЛКИ)

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237825

(4 МЕСТА)

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ФЛАНЦЫ РЕМОНТНЫХ ВТУЛОК МОГУТ БЫТЬ ЛОКАЛЬНО УДАЛЕНЫ

СЕЧЕНИЕ X-X

(WITH ВТУЛКИ)

A321A5551-1

Ремонтная втулка - Механическая обработка и установка рисунок 603

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 11-16 Корпус стойки (20-410, 20-420 Только)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия хромового покрытия на диаметре и/или диаметре B.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-420 Только | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Специальные инструменты не требуются.

  - Материалы

    - Материалы не требуются.

  - Ремонтные детали

    - Ремонтные детали не требуются.

  - Процедура (См. рисунок 601)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ремонт за пределами данной схемы ремонта не допускается.

    - Химически удалите хромовое покрытие с диаметров и/или B: см. PCS-2110 и рисунок 601.

    - Осмотрите основной металл на наличие повреждений или коррозии:

      - Если основной металл не поврежден и не поражен коррозией, продолжайте ремонт.

      - Если основной металл поврежден или поражен коррозией, используйте другой применимый ремонт или оформите запрос на отступление.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОЛИРОВАЛЬНУЮ МАШИНУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТВЕРДОЕ ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ДИАМЕТРАХ И B.

    - Нанесите тонкий слой хромового покрытия на диаметры и/или B толщиной 0,0075-0,0125 мм (0.0003-0.0005 in): см. PCS-2110, тип C. Новые диаметры должны быть следующими:

Диаметр A = 212,000-212,072 мм (8.3465-8.3493 in) при шероховатости поверхности 1,6 мкм (64 мкдюймов)

Диаметр B = 208,890-208,966 мм (8.2240-8.2270 in) при шероховатости поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов).

    - Осмотрите восстановленный участок на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450237690: см. PCS-6000-04.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

Ремонт № 11-16

# 32-12-22

Страница 601

#### Z	Z

DIA

B

DIA

A

Y

Y

0,05mm (0.002in)

Y

0,05mm (0.002in)

СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A5695-1

- Указанное повреждение и спецификация материала.

  - Указанное повреждение

    - Повреждение или коррозия хромового покрытия на диаметре A.

  - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

- Специальные инструменты

  - Специальные инструменты не требуются.

- Материалы

  - Материалы не требуются.

- Ремонтные детали

  - Ремонтные детали не требуются.

- Процедура (См. рисунок 601)

  - Химически удалите хромовое покрытие с диаметра A: см. PCS-2110 и рисунок 601.

  - Осмотрите основной металл на наличие повреждений или коррозии:

    - Если основной металл не поврежден и не поражен коррозией, продолжайте ремонт.

    - Если основной металл поврежден или поражен коррозией, используйте другой применимый ремонт или оформите запрос на отступление.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОЛИРОВАЛЬНУЮ МАШИНУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ.

ОСТОРОЖНО: ТВЕРДОЕ ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ЭТОМ ДИАМЕТРЕ.

  - Нанесите тонкий слой хромового покрытия на диаметр A, как показано на рисунке: см. PCS-2110, тип C, и рисунок 601. Толщина хромового покрытия должна быть 0,0075-0,0120 мм (0.0003-0.0005 in). Обеспечьте шероховатость поверхности 0,8 мкм (32 мкдюймов). На фаске обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

  - Осмотрите восстановленный участок на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4.

  - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450237695: см. PCS-6000-04.

  - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

183,490-183,566mm

(7.224-7.227in)

2,00mm (0.079in) ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ БИЕНИЕ

### X

ДИАМЕТР A

### X

СЕЧЕНИЕ X-X

5,00mm (0.197in) X 30 ГРАДУСОВ

ВКЛЮЧЕННАЯ ФАСКА, ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ СВЕСТИ НА НЕТ

ON ФАСКА

212,000-212,072mm

(8.3464-8.3492in) ДИАМЕТР СПРАВ.

Z

A321A5708-2

- Ремонт № 11-18 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра A.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006267 | Сборка нажимной опоры | Установите Подшипник |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| - | Подшипник | Алюминиевая бронза, DTD197 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметр настолько, чтобы удалить повреждение или износ в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте радиус по указанным размерам: см. рисунок 601.

    - Измерьте и запишите новый диаметр A.

    - Осмотрите обработанный участок на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на восстановленный участок: см. PCS-2100 или PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450217235: см. PCS-6000-04.

    - Рассчитайте диаметр B для ремонтного подшипника по формуле:

B = A (по результатам измерения) + 0,0020-0,0480 mm (0.00008-0.00190 in).

    - Обработайте ремонтный подшипник до указанных и расчетных размеров: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 3,2 мкм (125 мкдюймов).

    - Осмотрите Подшипник на наличие дефектов: см. PCS-3200.

    - Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности Подшипник: См. M-DLPS100-1. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010, 0,015 mm (0.0004, 0.0006 in).

    - Используйте сборку нажимной опоры 460006267 и установите ремонтный подшипник: см. M-DLPS1011-14. Подшипник должен быть заподлицо с поверхностью корпуса стойки или ниже нее не более чем на 0,250 мм (0.010 in).

    - Нанесите герметик, Код ссылки материала 09-510A, в стыки между Подшипник и Корпус стойки: См. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450217235: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

ТОЧКА C

674,75-675,25mm

(26.565-26.585in)

#### Z

Z

0,75-1,25mm

(0.030-0.050in) РАДИУС

401,90-402,40mm

(15.823-15.843in)

ДИАМ. A

21,933mm (0.8635in) МАКСИМУМ

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

(БЕЗ РЕМОНТНОГО ПОДШИПНИКА)

A321A5860-1

Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка рисунок 601

7,75-8,25mm

(0.305-0.325in)

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in) x 15ГРАДУСОВ ФАСКА

(2 МЕСТА)

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in)

x 30 ГРАДУСОВ ФАСКА

(2 МЕСТА)

ПОДШИПНИК

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

16,25-16,75mm (0.640-0.659in) ДИАМ.

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

(WITH ПОДШИПНИК)

A321A5991-1

Подшипник - Механическая обработка и установка рисунок 602

- Ремонт № 11-19 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра(ов) A.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали инструмента | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/110 | Нажимная опора | Установите ремонтные втулки |
| 460004331/2 | Выколотка |  |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Цинковый порошок |
| 05-533 | Mastinox, D40 |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450237819 | Ремонтная втулка (кол-во 2) | Алюминиевая бронза, DTD197 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметр(ы) настолько, чтобы удалить повреждение или износ в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 3,2 мкм (125 мкдюймов).

    - Обработайте радиусы по указанным размерам: см. рисунок 602.

    - Измерьте и запишите новый диаметр(ы) A.

    - Осмотрите обработанный участок на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450258210: см. PCS-6000-05.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на восстановленные участки: см. PCS-2141.

    - Нанесите грунтовочную краску на восстановленные участки: см. PCS-2500.

    - Рассчитайте диаметр B для ремонтной(ых) втулки(ок) (кол-во 2) по формуле: B = A (по результатам измерения) - 0,009 мм (0.0004 in) до + 0,029 мм (0.0011 in).

    - Обработайте ремонтную(ые) втулку(и) до указанных и расчетных размеров: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности Ремонтная втулка(и): См. M-DLPS100-1. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010, 0,015 mm (0.0004, 0.0006 in).

    - Используйте нажимную опору 460004330/110 и выколотку 460004331/2 и установите ремонтную(ые) втулку(и): см. M-DLPS1011-20. Используйте электропроводящий Mastinox (приготовленный из Mastinox D40, код ссылки материала 05-533, и цинкового порошка, код ссылки материала TBA): см. M-DLPS709-14.

    - Нанесите герметик, Код ссылки материала 09-510A, в стыки между Ремонтная втулка(и) и Корпус стойки: См. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450258210: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

327,47-327,97mm

(12.893-12.912in)

ТОЧКА C

576,75-577,25mm

(22.707-22.726in)

Z СМ. РИСУНОК 602

Z

46,07mm (1.814in) (СПРАВ.)

19,425mm (0.7648in) CRS

(СПРАВ.)

A321A5861-1

Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка рисунок 601

ДИАМЕТР A

(0.5404in) МАКСИМУМ

ДИАМЕТР A 13,727mm (0.5404in) МАКСИМУМ

13,727mm

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

0,80-1,20mm

(0.032-0.047in) РАДИУС 2 МЕСТА

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z, СМ. РИСУНОК 601 (БЕЗ РЕМОНТНЫХ ВТУЛОК)

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z СМ. РИСУНОК 601 (WITH РЕМОНТНЫЕ ВТУЛКИ)

8,25-8,75mm

(0.325-0.344in)

(СПРАВ.)

0,75-1,25mm (0.030-0.049in)

x 15 ГРАДУСОВ ФАСКА

ДИАМЕТР

B

0,50-0,80mm

(0.020-0.031in) RAD

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

A321A5992-1

Ремонтные втулки - Механическая обработка и установка рисунок 602

1.	Ремонт № 11-20 Корпус стойки (20-410, 20-420 Только)

A. Настоящий ремонт, Safran Landing Systems Ремонт № 450265100, выведен из применения.

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 11-21 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметров и/или B и/или прилегающих подрезок площадок.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/257 | Нажимная опора | Установить ремонтный подшипник увеличенного размера 450258809 |
| 460004330/258 | Нажимная опора | Установить ремонтный подшипник увеличенного размера 450258810 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 450258809 | Ремонтный подшипник увеличенного размера | Алюминиевая бронза, DTD197 |
| 450258810 | Ремонтный подшипник увеличенного размера | Алюминиевая бронза, DTD197 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметр(ы) и/или B настолько, чтобы удалить повреждение или износ в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1, M-DLPS914 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте прилегающие подрезки площадок настолько, чтобы удалить повреждение или износ в пределах указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1, M-DLPS914 и рисунок 601. Не уменьшайте размеры ниже минимальных значений C и D. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте фаски и радиусы, как показано на рисунке: см. рисунок 601.

    - Измерьте и запишите новые диаметры и B и размеры C и D.

    - Осмотрите обработанные участки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на обработанные участки: см. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450258230: см. PCS-6000-05.

    - Рассчитайте размеры подшипника увеличенного размера 450258809 по формулам:

E = A (по результатам измерения) - 0,006 (0.0002 in) до + 0,028 мм (0.0011 in).

F = C (по результатам измерения) - 57,25-57,75 mm (2.254-2.273 in).

    - Рассчитайте размеры подшипника увеличенного размера 450258810 по формулам:

G = B (по результатам измерения) - 0,006 (0.0002 in) до + 0,028 мм (0.0011 in).

H = C (по результатам измерения) - 57,25-57,75 mm (2.254-2.273 in).

    - Обработайте подшипники увеличенного размера до указанных и расчетных размеров: см. рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Нанесите кадмиевое покрытие на подшипники увеличенного размера по всей поверхности, но не на отверстия: см. M-DLPS100-1. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 мм (0.0004-0.0006 in).

    - Используйте нажимную опору 460004330/257 и установите подшипник увеличенного размера 450258809 в диаметр A: см. M-DLPS1011-20.

    - Используйте нажимную опору 460004330/258 и установите подшипник увеличенного размера 450258810 в диаметр B: см. M-DLPS1011-20.

    - Проверьте отверстия подшипников увеличенного размера по указанным размерам: см. рисунок 602.

    - Нанесите герметик, Код ссылки материала 09-510A, в стыки между ремонтный подшипник увеличенного размераs и Корпус стойки: См. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Нанесите лакокрасочное покрытие на восстановленные участки: см. РЕМОНТ.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Messier-Dowty Limited 450258230: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

10,75-11,25mm (0.423-0.443in)

30,75-31,25mm

(1.211-1.230in) РАДИУС

#### Z	Z

192,75-193,25mm

(7.589-7.608in)

2,00-3,00мм (0.079-0.118in) УДАЛИТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ

РАДИУС (TYP)

#### Y

5,00-6,00мм (0.197-0.236in) РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ ПОДРЕЗКИ ПЛОЩАДКИ (ТИП.)

ДИАМ. A 20,721mm (0.8157in) МАКСИМУМ

РАЗМ. C 69,50mm (2.736in) МИНИМУМ

РАЗМ. D 139,25mm (5.482in) МИНИМУМ

ПО ПОДРЕЗКАМ ПЛОЩАДОК

1,25-1,75mm (0.049-0.069in)

x 44.5-45.5 ГРАДУСОВ

ФАСКА 2 МЕСТА

ДИАМ. B

|  |  | 0,05mm (0.002in) ДИАМ. | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05mm (0.002in) ДИАМ. | Y |

20,721mm (0.8157in)

МАКСИМУМ

СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A6383-1

Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка рисунок 601

14.5-15.5 ГРАДУСОВ

DIA.

G

0,010mm (0.0004in)

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in)

РАЗМ. H

0,75-1,25mm

(0.030-0.049in) РАДИУС

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА 450258809

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА 450258810

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА

450258809

16,500-16,527mm (0.6496-0.6507in) ДИАМ.

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

145,25-146,15mm

(5.718-5.754in) REF

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА

450258810

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(СМ. РИСУНОК 601)

15,500-15,527mm (0.6102-0.6113in) ДИАМ.

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

A321A6384-2

Ремонтный подшипник увеличенного размераs - Механическая обработка и установка рисунок 602

- Указанное повреждение и спецификация материала

  - Указанное повреждение

    - Повреждение или износ диаметра A.

  - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

- Специальные инструменты

  - Специальные инструменты не требуются.

- Материалы

  - Материалы не требуются.

- Ремонтные детали

  - Ремонтные детали не требуются.

- Процедура (См. рисунок 601)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повреждении, превышающем пределы данной схемы ремонта, обратитесь в Safran Landing Systems: см. GUIDE-CS-001.

  - Обработайте диаметр для удаления повреждения или износа, снимая минимально необходимое количество материала, до максимального диаметра 16,170 мм (0.6366 in) и минимальной толщины стенки 1,915 мм (0.0754 in): см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов) или лучше.

  - Осмотрите основной металл на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4 и PCS-3600.

  - Нанесите на корпус стойки рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266450: см. PCS-6000-04 или PCS-6000-06.

  - Нанесите кадмиевое покрытие на отремонтированные участки. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,020 мм (0.0004-0.0008 in): см. PCS-2141.

  - При необходимости нанесите лакокрасочное покрытие вокруг отремонтированных участков, кроме мест, показанных на рисунке: см. PCS-2500 и рисунок 601.

  - Нанесите на корпус стойки рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266450: см. PCS-6000-07.

  - Осмотрите деталь и убедитесь, что все указания по процедуре ремонта выполнены правильно.

Ремонт Корпус стойки рисунок 601

Ремонт № 11-22

# 32-12-22

Страница 602

- Ремонт № 11-23 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра и/или B.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали инструмента | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006268 | Нажимная опора | Установите смазочные адаптеры увеличенного размера |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 08-558 | Клей |

  - Ремонтные детали

    - См. Таблица 1.

  - Процедура (См. рисунки 601, 602, 603)

ОСТОРОЖНО: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ ПРЕДЕЛЫ ДАННОЙ СХЕМЫ РЕМОНТА, НАПРАВЬТЕ ЗАПРОС В SAFRAN LANDING SYSTEMS.

    - Обработайте диаметр и/или диаметр B до наименьших ремонтных размеров, указанных в таблице 1, чтобы удалить повреждение или износ: см. M-DLPS1004-4-1. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте фаски по указанным размерам: см. рисунок 602.

    - Осмотрите обработанные участки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100 Класс включений 4.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266400: см. PCS-6000-04 или PCS-6000-06.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на отремонтированные участки. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,020 мм (0.0004-0.0008 in): см. PCS-2141.

    - Выберите соответствующий смазочный адаптер увеличенного размера (кол-во 2) для диаметра и/или диаметра B из таблицы 1.

    - Установите выбранные смазочные адаптеры в соответствующие диаметры: см. PCS-7310. Используйте клей, код ссылки материала 08-558: см. PCS-5303.

    - Нанесите лакокрасочное покрытие на отремонтированные участки: см. РЕМОНТ.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266400: см. PCS-6000-07.

    - Осмотрите деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно. Смазочный адаптер увеличенного размера

Таблица 1

| Увелич. размер | ДИАМЕТР или B мм (дюйм) | Смазочный адаптер увеличенного размера Номер детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,986-5,052 (0.1963-0.1989) | 450250161 |
| 2 | 5,113-5,179 (0.2013-0.2039) | 450250162 |
| 3 | 5,240-5,306 (0.2063-0.2089) | 450250163 |
| 4 | 5,367-5,433 (0.2113-0.2139) | 450250164 |
| 5 | 5,494-5,560 (0.2163-0.2189) | 450250165 |
| 6 | 5,621-5,687 (0.2213-0.2239) | 450250166 |
| 7 | 5,748-5,814 (0.2263-0.2289) | 450250241 |
| 8 | 5,875-5,941 (0.2313-0.2339) | 450250242 |
| 9 | 6,002-6,068 (0.2363-0.2389) | 450250243 |
| 10 | 6,129-6,195 (0.2413-0.2439) | 450250244 |
| 11 | 6,256-6,322 (0.2463-0.2489) | 450250245 |
| 12 | 6,383-6,449 (0.2513-0.2539) | 450250246 |

Ремонт № 11-23

# 32-12-22

Страница 602

ТОЧКА C

#### W

X	W

(СМ. РИСУНОК 602)

#### X

(СМ. РИСУНОК 602)

ВИД ON

#### Y

Y

СЕЧЕНИЕ Z-Z

Z	Z

A321A6769-1

Ремонт Корпус стойки рисунок 601

11,20-12,80mm (0.441-0.503in) REF

ДИАМЕТР A 8,00mm (0.315in) ГЛУБ. WITH 0,5mm (0.020in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

- ГРАДУСОВ REF

СЕЧЕНИЕ W-W

(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

95,200-96,800mm

(3.7480-3.8110in) СПРАВ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ДИАМЕТРЫ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ С ЛИНИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ

28,75-30,25mm (1.132-1.191in) REF

ДИАМЕТР B 8,00mm (0.315in) ГЛУБ. WITH 0,5mm (0.020in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

5 ГРАДУСОВ REF

87,20-88,80mm (3.433-3.496in)

REF.

СЕЧЕНИЕ X-X

(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

A321A6770-1

Ремонт Корпус стойки - Механическая обработка рисунок 602

Ремонт № 11-23

РЕМОНТ СМАЗОЧНОГО

АДАПТЕРА

СЕЧЕНИЕ W-W

(СО СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

РЕМОНТ СМАЗОЧНОГО

АДАПТЕРА

СЕЧЕНИЕ X-X

(СО СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

A321A6771-1

Увеличенный смазочный адаптер - Установка рисунок 603

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 11-24 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра A.

    - Материал Спецификация

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали инструмента | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006268 | Нажимная опора | Установите смазочный адаптер увеличенного размера |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 08-558 | Клей |

  - Ремонтные детали

    - См. Таблица 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отклонениях за пределами данной схемы ремонта обратитесь в Safran Landing Systems.

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметр до наименьшего ремонтного размера, указанного в таблице 1, чтобы удалить повреждение или износ: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте фаски по указанным размерам: см. рисунок 602.

    - Осмотрите обработанные участки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100 Класс включений 4.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266390: см. PCS-6000-04 или PCS-6000-06.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на обработанные участки: см. PCS-2141. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,020 мм (0.0004-0.0008 in).

    - Выберите соответствующий смазочный адаптер увеличенного размера для диаметра из таблицы 1.

    - Установите выбранный смазочный адаптер: см. PCS-7310. Используйте клей, код ссылки материала 08-558: см. PCS-5303.

    - Нанесите лакокрасочное покрытие на отремонтированные участки: см. PCS-2500 и РЕМОНТ.

    - Нанесите рядом с номером детали номер ремонта Safran Landing Systems 450266390: см. PCS-6000-07.

    - Осмотрите деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно. Смазочные адаптеры увеличенного размера

Таблица 1

| Увелич. размер | ДИАМЕТР A мм (дюйм) | Смазочный адаптер увеличенного размера Номер детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,986-5,052 (0.1963-0.1989) | 450250161 |
| 2 | 5,113-5,179 (0.2013-0.2039) | 450250162 |
| 3 | 5,240-5,306 (0.2063-0.2089) | 450250163 |
| 4 | 5,367-5,433 (0.2113-0.2139) | 450250164 |
| 5 | 5,494-5,560 (0.2163-0.2189) | 450250165 |
| 6 | 5,621-5,687 (0.2213-0.2239) | 450250166 |
| 7 | 5,748-5,814 (0.2263-0.2289) | 450250241 |
| 8 | 5,875-5,941 (0.2313-0.2339) | 450250242 |
| 9 | 6,002-6,068 (0.2363-0.2389) | 450250243 |
| 10 | 6,129-6,195 (0.2413-0.2439) | 450250244 |
| 11 | 6,256-6,322 (0.2463-0.2489) | 450250245 |
| 12 | 6,383-6,449 (0.2513-0.2539) | 450250246 |

Z

Z

Y

Y

СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A6877-1

Ремонт Корпус стойки рисунок 601

49.5-50.5 ГРАДУСОВ СПРАВ.

80,00-81,60mm

(3.150-3.213in) СПРАВ.

18,20-19,80mm (0.716-0.779in) СПРАВ.

ДИАМ. A

x 8,00mm (0.315in) ГЛУБ.

#### X

ПРИМЕЧАНИЕ:

СЕЧЕНИЕ Y-Y

0,50mm (0.020in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

ДЕТАЛЬ X

ДИАМЕТР ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ЛИНИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ

СМ. РИСУНОК 601 (БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

PCS-5303

РЕМОНТ СМАЗОЧНОГО

АДАПТЕРА

СЕЧЕНИЕ Y-Y

СМ. РИСУНОК 601

(СО СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)	A321A6878-1

Ремонт Корпус стойки рисунок 602