#### Z

1,00mm (0.039in) РАДИУС

СПРАВ.

| ДИАМЕТР A |  |
| --- | --- |
| 0,50-0,75mm (0.020-0.030in) |  |

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

СПРАВ.

ХРОМОВОЕ ПОКРЫТИЕ ГРАНИЦА ПО M-DLPS1031-1

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ ДО

M-DLPS1031-6 или M-DLPS1031-5

ДИАМЕТР ДО ХРОМИРОВАНИЯ

ДИАМЕТР A ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ

ДИАМЕТР A ПОСЛЕ НАПЛЫВА ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ

ДЕТАЛЬ Z

A321A3760-1

Ремонт Штифт рисунок 601

Ремонт № 10-1

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 11-1 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметра A и/или прилегающих поверхностей.

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Специальные инструменты не требуются.

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Электропроводящий Mastinox по M-DLPS709-14 |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450266061 | Заготовки втулок | Алюминиевая бронза, DTD197 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметр A ровно настолько, чтобы удалить повреждение или износ: см. M-DLPS1004-4-1. Обработанный диаметр A не должен превышать 26,921 mm (1.0599 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов). Снимите острую кромку в месте пересечения со смазочным отверстием, выполнив радиус 0,50-2,00 mm (0.020-0.079 in).

    - Обработайте прилегающую(ие) торцевую(ые) поверхность(и) только до полного удаления повреждения или износа: см. M-DLPS1004-4-1. Не удаляйте более 1,00 mm (0.039 in) с каждой поверхности. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте фаски и радиусы до размеров, указанных на рисунке 601.

    - Осмотрите обработанные участки на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

    - Измерьте и запишите новый диаметр A и размеры B и E.

    - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на обработанные участки: см. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266060: см. PCS-6000-04; в качестве альтернативной ссылки допускается PCS-6000-06. При использовании альтернативной ссылки символы должны иметь глубину 0,051-0,102 mm (0.0020-0.0040 in) и высоту приблизительно 3,00 mm (0.118 in).

    - Рассчитайте диаметры F и размеры D ремонтных втулок увеличенного размера:

F = A (по результатам измерения) + (0,007-0,041) mm (0.0003-0.0016 in).

D (для втулки 1) = B (по результатам измерения) - (2,50-2,55) mm (-0.098 до -0.100 in).

D (для втулки 2) = (45,733-45,820) mm (1.8005-1.8039 in) - E (по результатам измерения).

    - Обработайте заготовки втулок до указанных и расчетных размеров; шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов). Обозначьте каждую втулку увеличенного размера для идентификации.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на втулки увеличенного размера, кроме внутреннего диаметра и мест, указанных на рисунке 602: см. PCS-2101 или PCS-2141. Операцию устранения хрупкости не выполнять. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in).

    - Установите ремонтные втулки увеличенного размера на соответствующие места: см. M-DLPS1011-20; используйте электропроводящий Mastinox по M-DLPS709-14. Нанесите грунтовочную краску в зазор между внутренними торцами ремонтных втулок увеличенного размера и не допускайте попадания в него герметика.

    - Выполните контрольную линейную развертку ремонтных втулок увеличенного размера до размера, указанного на рисунке 602.

    - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, по периметру фланцев ремонтных втулок увеличенного размера: см. PCS-7200.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266060: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

23,50-24,50mm

(0.925-0.965in)

ТОЧКА C

#### Z

Y ТОЧКА C

РАЗМЕР B

6,50mm (0.256in)

- МАКСИМУМ (СПРАВ.)

4 ГРАДУСОВ 57 МИНУТ

31 СЕКУНД (СПРАВ.)

ВИД ПО СТРЕЛКЕ Z

РАЗМЕР B

6,50mm (0.256in)

МАКСИМУМ

3,00-4,00mm (0.118-0.157in) РАДИУС, ТИПОВО ВОКРУГ ПРОУШИНЫ

РАЗМЕР E

35,90mm (1.413in) МИНИМУМ

0,25-0,75mm (0.010-0.030in)

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА ДИАМЕТРА A

ПЛОСКОСТЬ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ

ТОЧКА C

СГЛАДИТЬ ДО РАДИУСА. 2 МЕСТА

СЕЧЕНИЕ Y-Y

БЕЗ ВТУЛОК

A321A4812-1

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 601.

ОБРАБОТАТЬ ЭТУ ПОВЕРХНОСТЬ

РАЗМЕР D

0,25-0,75mm (0.010 - 0.030in)

45

ГРАДУСОВ

ДИАМЕТР

F

НЕ НАНОСИТЕ КАДМИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

0,30-0,50mm

(0.012-0.020in) РАДИУС

0,025mm (0.0010in)

0,01mm (0.0004in)

43,233-43,270mm 	 (1.7021-1.7035in)

2,50-2,55mm 	 (0.098-0.100in)

ВТУЛКА 1

ПЛОСКОСТЬ ПРОХОДИТ

ЧЕРЕЗ ТОЧКУ C

20,00-20,021mm

(0.7874-0.7882in)

ВТУЛКА 2

PCS-7200

СЕЧЕНИЕ Y-Y

С ВТУЛКАМИ

A321A4813-1

Втулки увеличенного размера - механическая обработка и установка. Рисунок 602.

- Ремонт № 11-2 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра(ов) A.

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460007257 | Нажимная оправка | Установите ремонтную(ые) втулку(и) увеличенного размера |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Электропроводящий Mastinox по M-DLPS709-14 |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450258808 | Заготовка втулки | Алюминиевая бронза, BSB23 или AMS4640 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметр(ы) A ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1 и размеры на рисунке 601. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Осмотрите деталь на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, класс включений 4.

    - Измерьте и запишите новый диаметр A.

    - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на обработанные участки: см. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266070: см. PCS-6000-04; в качестве альтернативной ссылки допускается PCS-6000-06. При использовании альтернативной ссылки символы должны иметь глубину 0,051-0,102 mm (0.0020-0.0040 in) и высоту приблизительно 3,00 mm (0.118 in).

    - Рассчитайте диаметр D втулки(ок) увеличенного размера:

D = A (по результатам измерения) + (от -0,009 до +0,029) mm (-0.0003 до +0.0012 in).

    - Обработайте втулку(и) увеличенного размера из заготовки(ок) втулки до указанных и расчетных размеров; шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Нанесите кадмиевое покрытие на втулку(и) увеличенного размера. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in): см. PCS-2101 или PCS-2141. Операцию устранения хрупкости не выполнять.

    - Используйте нажимную оправку 460007257 для установки втулки(ок) увеличенного размера: см. M-DLPS1011-20; используйте электропроводящий Mastinox по M-DLPS709-14, код ссылки материала TBA.

    - Проверьте внутренний(ие) диаметр(ы) установленной(ых) втулки(ок) увеличенного размера по размеру, указанному на рисунке 602.

    - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, по периметру фланцев втулки(ок) увеличенного размера: см. PCS-7200.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266070: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

396,37-397,37mm

(15.605-15.644in)

412,50-413,50mm

(16.240-16.280in)

ТОЧКА C

#### Z

Z

36,86mm (1.451in)

15,54mm (0.612in)

ДИАМЕТР A 15,727mm (0.6192in) МАКСИМУМ

ТИПОВО ДЛЯ ОБОИХ ОТВЕРСТИЙ

0,80-1,20mm

(0.032-0.047in) ТИПОВО ДЛЯ ОБОИХ ОТВЕРСТИЙ

СЕЧЕНИЕ Z-Z

БЕЗ ВТУЛОК

A321A4810-1

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 601.

0,75-1,25mm 	 (0.030-0.049in)

ДИАМЕТР

D

15

ГРАДУСОВ

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258808

0,30-0,50mm

(0.012-0. 020in) РАДИУС

PCS-7200 4 МЕСТА

9,75-10,25mm

(0.384-0.404in) ДИАМЕТР ПРОВЕРКА

СЕЧЕНИЕ Z-Z

С ВТУЛКАМИ

A321A4811-1

Втулка(и) увеличенного размера - механическая обработка и установка. Рисунок 602.

- Ремонт № 11-3 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра A и/или поверхностей B и C (см. рисунок 601).

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/259 | Нажимная оправка | Установите ремонтную втулку 450258811 |
| 460004330/260 | Нажимная оправка | Установите ремонтную втулку 450258812 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 09-510A | Герметик: См. PCS-7200 |
| TBA | Электропроводящий Mastinox D40 с цинковым наполнителем: см. M-DLPS709-14 |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450258811 | Ремонтная втулка | Алюминиевая бронза AMS4590 или AMS4881, центробежного литья |
| 450258812 | Ремонтная втулка | Алюминиевая бронза AMS4590 или AMS4881, центробежного литья |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602, 603)

    - Обработайте диаметр A ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1. Диаметр A не должен превышать 77,13 mm (3.037 in). Минимальная толщина стенки F не должна быть менее 17,385 mm (0.6844 in). Минимальная толщина стенки G не должна быть менее 11,935 mm (0.4699 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов): см. рисунок 602.

    - Измерьте и запишите новый диаметр A.

    - Измерьте и запишите размер D1.

    - Обработайте поверхность B ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1. Не удаляйте более 1,00 mm (0.039 in) материала с поверхности B. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Измерьте и запишите размер D2.

    - Измерьте и запишите размер E.

    - Обработайте поверхность C ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1. Не удаляйте более 1,00 mm (0.039 in) материала с поверхности C. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов). Размер E не должен быть менее 128,00 mm (5.039 in).

    - Измерьте и запишите новый размер E. Рассчитайте количество материала K, снятого с поверхности C, следующим образом:

      - K = размер E (измеренный в п. (6)) - размер E (измеренный в п. (8)).

    - Обработайте фаски и радиусы, как показано: см. рисунок 602.

    - Осмотрите основной металл на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанный участок: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на обработанный участок: см. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266020: см. PCS-6000-04; в качестве альтернативной ссылки допускается PCS-6000-06. При использовании альтернативной ссылки символы должны иметь глубину 0,051-0,102 mm (0.0020-0.0040 in) и высоту приблизительно 3,00 mm (0.118 in).

    - Подготовьте ремонтную втулку 450258812 к установке: см. рисунок 603:

      - Обработайте диаметр H ремонтной втулки до диаметра, рассчитанного по следующей формуле:

H = A (измеренный в п. (2)) + 0,029-0,078 mm (+0.0012-0.0030 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте поверхность L до получения размера J по следующей формуле: J = 12,5 mm (0.492 in) - K (измеренный в п. (8), подп. а)

Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Нанесите кадмиевое покрытие на ремонтную втулку, но не на отверстие и внутренние канавки: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in).

    - Подготовьте ремонтную втулку 450258811 к установке: см. рисунок 603:

      - Обработайте диаметр M ремонтной втулки до диаметра, рассчитанного по следующей формуле:

M = A (измеренный в п. (2)) + 0,029-0,078 mm (0.0012 до +0.0030 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте поверхность N до получения размера P по следующей формуле:

P = 25,25 mm (0.994 in) - (D1 + D2) (измеренные в пп. (3) и (5)). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Нанесите кадмиевое покрытие на ремонтную втулку, но не на отверстие и внутренние канавки: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in).

    - Используйте монтажный состав, электропроводящий Mastinox D40 с цинковым наполнителем, код ссылки материала TBA, и нажимную оправку 460004330/259 для установки ремонтной втулки 450258811. Используйте монтажный состав, электропроводящий Mastinox D40 с цинковым наполнителем, код ссылки материала TBA, и нажимную оправку 460004330/260 для установки ремонтной втулки 450258812. См. M-DLPS709-14, M-DLPS1011-20 и рисунок 603.

    - Обработайте поверхность фланца Q ремонтной втулки 450258812 до получения размера R в пределах 137,917-137,957 mm (5.4298-5.4314 in). Поверхность S ремонтной втулки 450258811 не обрабатывайте. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Выполните контрольную линейную развертку отверстий ремонтных втулок до 70,00-70,03 mm (2.756-2.757 in).

    - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, между ремонтными втулками и корпусом стойки: см. PCS-7200 и рисунок 603.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266020: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

153,194mm (6.0313in) СПРАВ.

Y

Z

Z

(СМ. РИСУНОК 602)

ТОЧКА D

100,616mm (3.9613in) СПРАВ.

ДЕТАЛЬ Y

A321A5064-1

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 601.

20.653

ГРАДУСОВ

V	ДИАМЕТР A

D1 ДО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

D2 ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

2,00-4,00mm

(0.079-0.157in) РАДИУС ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ НА ВХОДЕ СМАЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ В ДИАМЕТР A.

(2 МЕСТА)

4,00-5,00mm

(0.157-0.197in) РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ

(2 МЕСТА)

1,25-1,75mm

(0.049-0.069in)

X

ПОВЕРХНОСТЬ B

E

ПОВЕРХНОСТЬ C

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

(2 МЕСТА) W

51,00-52,00mm

(2.008-2.047in) ПО РАДИУСУ.

100,00mm (3.937in) РАДИУС МИНИМУМ

56,00-57,00mm

(2.2047-2.2440in) ПО РАДИУСУ.

ПЛАВНО СОПРЯЧЬ С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ

ВИД ПО V

100,00mm (3.937in) РАДИУС МИНИМУМ

F

A321A5065-1

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 602.

ПОВЕРХНОСТЬ S

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258811

ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

R

ПОВЕРХНОСТЬ Q

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258812

ПОВЕРХНОСТЬ L

J

15

ГРАДУСОВ

H

0,75-1,25mm

(0.030-0.049in)

РАДИУС

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in)

0,025mm (0.0010in) ДИАМ.

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258812 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА	РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258811 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

A321A5066-1

Ремонт корпуса стойки - механическая обработка и установка ремонтной втулки. Рисунок 603.

- Ремонт № 11-4 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра(ов) A (см. рисунок 601).

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/110 | Нажимная оправка | Установите ремонтную втулку 450237819 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Электропроводящий Mastinox D40: см. M-DLPS709-14 |
| 09-510A | Герметик: См. PCS-7200 |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450237819 | Заготовка втулки | Алюминиевая бронза, DTD197 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметр(ы) A ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию; не увеличивайте диаметр A более 13,727 mm (0.5404 in): см. M-DLPS1004-4-1. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Измерьте и запишите новый диаметр(ы) A.

    - Осмотрите основной металл на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанный участок(s): См. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на обработанный(ые) участок(ки): см. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266075: см. PCS-6000-04; в качестве альтернативной ссылки допускается PCS-6000-06. При использовании альтернативной ссылки символы должны иметь глубину 0,051-0,102 mm (0.0020-0.0040 in) и высоту приблизительно 3,00 mm (0.118 in).

    - Рассчитайте диаметр B ремонтной(ых) втулки(ок):

B = A (по результатам измерения) + 0,009-0,029 mm (0.0003-0.0011 in).

    - Обработайте ремонтную втулку до указанных и расчетных размеров, обеспечив шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов): см. рисунок 602. Диаметр B должен плавно сопрягаться с прилегающим радиусом скругления.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на ремонтную втулку: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in).

    - Установите Ремонтная втулка(и): См. M-DLPS1011-20. Используйте электропроводящий Mastinox D40, Код ссылки материала. TBA: См. M-DLPS709-14,.

    - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, между ремонтной втулкой и корпусом стойки: см. PCS-7200.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266075: см. PCS-6000-07 и рисунок 602.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

327,22-328,22mm

(12.883-12.922in)

ТОЧКА C

576,50-577,50mm

(22.697-22.736in)

#### Z

Z

46,07mm (1.814in) CRS

19,425mm (0.7648in) CRS

ДИАМЕТР

A

0,80-1,20mm

(0.032-0.047in)

РАДИУС ТИПОВО ДЛЯ ОБОИХ ОТВЕРСТИЙ

ДИАМЕТР

A

СЕЧЕНИЕ Z-Z

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

A321A5058-1

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 601.

0,75-1,25mm

(0.030-0.049in)

B

0,50-0,80mm

15

ГРАДУСОВ

(0.020-0.032in) РАД.

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237819

ГЕРМЕТИК ПО

PCS 7200

4 МЕСТА

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ

A321A5059-1

Ремонтная втулка - механическая обработка и установка. Рисунок 602.

- Ремонт № 11-5 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра A (см. рисунок 601).

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006267 | Нажимная оправка | Установите ремонтный подшипник 450266081 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Электропроводящий Mastinox D40: см. M-DLPS709-14 |
| 09-510A | Герметик: См. PCS-7200 |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450266081 | Заготовка подшипника | Алюминиевая бронза, DTD197 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметр A ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию; не увеличивайте диаметр A более 21,933 mm (0.8635 in): см. M-DLPS1004-4-1. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте радиусы, как показано.

    - Измерьте и запишите новый диаметр A.

    - Осмотрите основной металл на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанный участок: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на обработанный участок: см. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266080: см. PCS-6000-04; в качестве альтернативной ссылки допускается PCS-6000-06. При использовании альтернативной ссылки символы должны иметь глубину 0,051-0,102 mm (0.0020-0.0040 in) и высоту приблизительно 3,00 mm (0.118 in).

    - Рассчитайте диаметр B ремонтного подшипника:

B = A (по результатам измерения) + 0,002-0,048 mm (0.0008-0.0019 in).

    - Обработайте ремонтный подшипник до указанных и расчетных размеров, обеспечив шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов): см. рисунок 602.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на ремонтный подшипник: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in).

    - Установите Подшипник: См. M-DLPS1011-20. Используйте электропроводящий Mastinox D40, Код ссылки материала. TBA: См. M-DLPS709-14.

    - Выполните контрольную линейную развертку ремонтного подшипника до размера, указанного на рисунке 602.

    - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, между ремонтным подшипником и корпусом стойки: см. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266080: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

ТОЧКА C

674,50-675,50mm

(26.555-26.595in)

#### Z

Z

402,15mm (15.833in)

A

0,80-1,20mm

(0.032-0.047in) РАДИУС

СЕЧЕНИЕ Z-Z МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

A321A5060-1

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 601.

0,025mm (0.0010in)

8,00mm (0.315in)

B

1,20mm (0.047in) X 60 ГРАДУСОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

С ОБОИХ КОНЦОВ

15°

ФАСКА 1,20 mm (0.047 in) С ОБОИХ КОНЦОВ

УСТАНОВИТЕ ПОДШИПНИК

0,50-0,75mm

(0.020-0.030in) НИЖЕ ЭТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

16,25-16,75mm

(0.640-0.659in)

ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

С ПОДШИПНИКОМ

A321A5061-1

Ремонтный подшипник - механическая обработка и установка. Рисунок 602.

- Ремонт № 11-6 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра A.

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/169 | Нажимная оправка | Установите заготовку втулки 450237817 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Электропроводящий Mastinox D40 |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450237817 | Заготовка втулки | Алюминиевая бронза, BSB23 или AMS4640 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

    - Обработайте диаметр A ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию; не увеличивайте диаметр A более 15,727 mm (0.6192 in): см. M-DLPS1004-4-1. и рисунок 601. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Измерьте и запишите новый диаметр A.

    - Осмотрите основной металл на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4 и PCS-3600.

    - Локально кадмиевое покрытие восстановленные участки: См. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266085: см. PCS-6000-04; в качестве альтернативной ссылки допускается PCS-6000-06. При использовании альтернативной ссылки символы должны иметь глубину 0,051-0,102 mm (0.0020-0.0040 in) и высоту приблизительно 3,00 mm (0.118 in).

    - Рассчитайте диаметр B ремонтной втулки:

ДИАМ. B = ДИАМ. A (по результатам измерения) +0,029/-0,009 mm (+0.0012/-0.0003 in).

    - Обработайте заготовку втулки 450237817 до указанных и расчетных размеров. Обработайте поверхность C до получения размера D в пределах 1,75-2,00 mm (0.069-0.078 in). Шероховатость поверхности по всей втулке должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов): см. рисунок 602.

    - Нанесите кадмиевое покрытие по всей поверхности втулки увеличенного размера: см. PCS-2101. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in).

    - Установите втулку увеличенного размера: см. M-DLPS1011-20. Используйте электропроводящий Mastinox D40, код ссылки материала TBA: см. PCS-7304 и рисунок 602.

    - Нанесите валик герметика, код ссылки материала 09-510A, на втулку увеличенного размера: см. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266085: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

ТОЧКА C

ДИАМЕТР A

15,727mm (0.6192in)

МАКСИМУМ

0,80-1,20mm

(0.032-0.047in) РАДИУС

Z

919,50-920,50mm

(36.201-36.240in)

Z

СЕЧЕНИЕ Z-Z

БЕЗ ВТУЛКИ

182,61-183,61mm

(7.189-7.229in)

A321-S-32-12-22-022-0

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 601.

15

ГРАДУСОВ

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237817 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

СЕЧЕНИЕ Z-Z

С ВТУЛКОЙ

A321-S-32-12-22-023-0

Ремонтная втулка - механическая обработка и установка. Рисунок 602.

- Ремонт № 11-7 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или износ диаметров A, B или C, либо подрезок площадок D, E или F, либо поверхностей G, H и/или J.

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460007258 | Нажимная оправка и стяжной болт | Установите ремонтные втулки 450258800 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| TBA | Цинковый порошок |
| 05-533 | Mastinox D40 |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450258800 | Ремонтная втулка (Кол-во 3) | Коррозионностойкая сталь,S145 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602, 603)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повреждении, превышающем пределы данной схемы ремонта, обратитесь в Safran Landing Systems: см. GUIDE-CS-001.

    - Обработайте диаметр A и/или диаметр B и/или диаметр C ровно настолько, чтобы удалить повреждение или износ: см. M-DLPS1004-4-1. Диаметр A и/или диаметр B и/или диаметр C не должен превышать 33,925 mm (1.3356 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Используйте подрезную фрезу 45,75-46,50 mm (1.801-1.831 in) с радиусом скругления 2,50 mm (0.1 in) и обработайте подрезки площадок D и/или E и/или F ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте поверхности G и/или H и/или J до получения размеров ширины проушины K, L или M: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. Размеры ширины проушины K, L или M не должны быть менее 21,50 mm (0.846 in). Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм

(63 мкдюймов).

    - Обработайте радиусы до указанных размеров: см. M-DLPS1004-4-1 и рисунок 602. При необходимости плавно сопрягите любые образовавшиеся острые кромки с прилегающей поверхностью.

    - Измерьте и запишите новые диаметры A, B и C и ширины проушины K, L и M.

    - Осмотрите обработанные участки на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4 и PCS-3600.

    - Дробеструйно упрочните обработанный участок: см. M-DLPS123.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266045: см. PCS-6000-04.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на обработанный участок: см. PCS-2100 или PCS-2141. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,020 mm (0.0004-0.0008 in).

    - Нанесите грунтовочную краску на корпус стойки в местах прилегания фланцев втулок: см. PCS-2500.

    - Рассчитайте размеры каждой ремонтной втулки (кол-во 3) по формуле:

ДИАМ. N = ДИАМ. или B или C (по результатам измерения) + 0,018-0,059 mm (0.0007-0.0023 in).

РАЗМ. P = ширина проушины K, L или M (по результатам измерения) - 0,1 mm (-0.004 in) до -0,5 mm (-0.019 in).

    - Обработайте ремонтные втулки до расчетных и указанных размеров. Обработайте поверхность Q ремонтных втулок до получения правильного размера P: см. рисунок 603. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Осмотрите обработанные участки: См. PCS-3100, Класс включений 3.

    - Пассивируйте Ремонтные втулки: См. AMS 2700.

    - Используйте нажимную оправку и стяжной болт 460007258 и установите ремонтные втулки: см. M-DLPS1011-20. Используйте электропроводящий Mastinox, приготовленный из Mastinox D40, код ссылки материала 05-533, и цинкового порошка, код ссылки материала TBA.

    - Проверьте диаметры отверстий ремонтных втулок: см. рисунок 603.

    - При необходимости хонингуйте или разверните ремонтные втулки до указанных размеров: см. рисунок 603. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Нанесите валик герметика, код ссылки материала 09-510A, между ремонтной(ыми) втулкой(ами) и корпусом стойки: см. PCS-7200 и рисунок 603.

    - Нанесите лакокрасочное покрытие на отремонтированные участки, но не на отверстия ремонтных втулок: см. PCS-2500.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266045: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

Z

Z

82,00-83,00mm

(3.228-3.268in) СПРАВ.

73,00mm (2.874in) СПРАВ.

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 601.

ПОВЕРХНОСТЬ G

ДИАМ. B

L

ПОВЕРХНОСТЬ E

ДО ПОДРЕЗКИ ПЛОЩАДКИ

ПОВЕРХНОСТЬ D

ДО ПОДРЕЗКИ ПЛОЩАДКИ

K

Y

125

ГРАДУСОВ

ПОВЕРХНОСТЬ J

50,00mm (1.969in) ДИАМ.

ПОДРЕЗКА ПЛОЩАДКИ С 5,00mm (0.197in) РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ

Y

ДИАМ. A

132,35mm (5.211in) СПРАВ.

125

ГРАДУСОВ

2,50mm (0.098in) РАДИУС ТИПОВО 3 МЕСТА

45,75-46,50mm

СЕЧЕНИЕ Z-Z	(1.801-1.831in) ДИАМ. ПОДРЕЗКА ПЛОЩАДКИ.

ТИПОВО 3 МЕСТА

(СМ. РИСУНОК 601)

БЕЗ РЕМОНТНЫХ ВТУЛОК

ДИАМ. C

M

ПОВЕРХНОСТЬ F

ДО ПОДРЕЗКИ ПЛОЩАДКИ

ПОВЕРХНОСТЬ H

1,00mm (0.040in) РАДИУС или

x 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

0,5-1,0mm (0.02-0.04in) РАДИУС или

x X 45 ГРАДУСОВ ФАСКА

ДИАМ. ТИПОВО ДИАМ. B И ДИАМ. C

|  | 0,05mm (0.002in) | W |
| --- | --- | --- |
|  | 0,14mm (0.006in) ДИАМ. | X |

#### W

СЕЧЕНИЕ Y-Y

A321A5149-2

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 602.

Ремонт № 11-7

U

0,010mm (0.0004in)

V

0,05mm (0.002in) ДИАМ.

РАЗМ. P

U	ПОВЕРХНОСТЬ Q

ДИАМЕТР N

#### V

0,30-0,70mm

(0.012-0.028in) РАДИУС

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258800

1,50mm (0.059in) X 15 ГРАДУСОВ ФАСКА

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200, ТИПОВО 6 МЕСТА

26,000-26,021mm

(1.0236-1.0244in)

ДИАМЕТР ТИПОВО 3 МЕСТА

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(СМ. РИСУНОК 601) С УСТАНОВЛЕННЫМИ РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258800

(3 OFF)

A321A5150-2

Ремонт корпуса стойки - механическая обработка и установка ремонтной втулки. Рисунок 603.

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 11-8 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра A и/или прилегающей(их) поверхности(ей) B. (См. рисунок 601).

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460006246 | Выверочная штанга | Установите ремонтную втулку 450258806 |
| 460006249/1 | Резец | Окончательно обработать ремонтную втулку 450258806 |
| 460006250 | Нажимная оправка | Установите ремонтную втулку 450258806 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| - | Электропроводящий Molykote 111 с цинковым наполнителем: см. PCS-7304 |
| 09-510A | Герметик: См. PCS-7200 |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450258806 | Ремонтная втулка (кол-во 2) | TBA |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повреждении, превышающем пределы данной схемы ремонта, обратитесь в Safran Landing Systems: см. GUIDE-CS-001.

    - Обработайте диаметр A ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1. Диаметр A не должен превышать 68,13 mm (2.682 in). Размер C не должен быть менее 22,15 mm (0.872 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов): см. рисунок 601.

    - Измерьте и запишите диаметр A.

    - При необходимости обработайте подрезку(и) площадки(ок) ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1. Не удаляйте более 1,00 mm (0.040 in) материала с каждой поверхности. Выполните фаски и радиусы, как показано; не уменьшайте размер(ы) D менее 71,250 mm (2.805 in): см. рисунок 601. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Измерьте и запишите размер(ы) D.

    - Осмотрите основной металл на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанные участки: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие локально на обработанные участки: см. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266010: см. PCS-6000-04; в качестве альтернативной ссылки допускается PCS-6000-06. При использовании альтернативной ссылки символы должны иметь глубину 0,051-0,102 mm (0.0020-0.0040 in) и высоту приблизительно 3,00 mm (0.118 in).

    - Подготовьте ремонтные втулки 450258806 к установке: см. рисунок 602:

      - Обработайте диаметр G ремонтной втулки до диаметра, рассчитанного по следующей формуле:

ДИАМ. G = ДИАМ. A (измеренный в п. (2)) + 0,029-0,078 mm (+0.0011-0.0030 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Обработайте поверхность H ремонтной втулки до получения размера J по следующей формуле:

РАЗМ. J = РАЗМ. D (измеренный в п. (4)) - 29,745 mm до 30,00 mm (1.171-1.181 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Нанесите кадмиевое покрытие локально по всей поверхности ремонтной(ых) втулки(ок), но не на отверстие, внутренние канавки и поверхность M: см. PCS-2101 или PCS-2141. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in).

    - Используйте Molykote 111 с цинковым наполнителем, выверочную штангу 460006246 и нажимную оправку 460006250 для установки ремонтной(ых) втулки(ок): см. PCS-5105, PCS-7304 и рисунок 602.

    - При необходимости разверните вручную или хонингуйте отверстие ремонтных втулок до 60,00-60,03 mm (2.362-2.363 in). Механическую обработку не выполнять: см. рисунок 602.

    - При необходимости используйте резец 460006249/1 для обработки поверхности(ей) фланца(ев) M ремонтных втулок до получения размера K в пределах 75,459-75,479 mm (2.9708-2.9716 in) и размера L в пределах 150,917-150,957 mm (5.9416-5.9432 in): см. рисунок 602. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - При необходимости обработайте внутренние фаски ремонтных втулок, как показано: см. рисунок 602. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, между ремонтной(ыми) втулкой(ами) и корпусом стойки: см. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266010: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

РАЗМ. C - МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ

ТОЛЩИНА

|  | 0,05mm (0.002in) | X |
| --- | --- | --- |

1,75-2,25mm

(0.069-0.089in)

X 45 ГРАДУСОВ

ФАСКА (2 МЕСТА)

ДИАМ. A 68,13mm (2.682in) МАКСИМУМ

### X

142,75mm (5.620in) МИН. МЕЖДУ ПОДРЕЗКАМИ ПЛОЩАДОК

РАЗМ. D 71,250mm (2.805in) MIN.

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

БЕЗ РЕМОНТНЫХ ВТУЛОК

|  | 0,05mm (0.002in) | X |
| --- | --- | --- |

88,75-89,25mm

(3.494-3.514in) ДИАМЕТР ПОДРЕЗКА ПЛОЩАДКИ С

4,75-5,25mm

(0.187-0.207in) РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ (2 МЕСТА)

160,00mm (6.299in) СПРАВ.

8in) СПРАВ.

### Z	Z

A321-S-32-12-22-080-1

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 601.

РАЗМ. K

ПОВЕРХНОСТЬ M

ОТВЕРСТИЕ

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in)

РАДИУС

ПОВЕРХНОСТЬ

H

РАЗМ. J

1,25-1,75mm

(0.049-0.069in)

X 15 ГРАДУСОВ

ФАСКА

ДИАМ. G

0,01mm (0.0004in)

0,025mm (0.001in)

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258806 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200 (ДЛЯ ОБЕИХ ВТУЛОК)

РАЗМ. K

РАЗМ. L

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258806

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in)

X 60 ГРАДУСОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

(2 МЕСТА)

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

С УСТАНОВЛЕННЫМИ РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ

A321-S-32-12-22-081-1

Ремонт корпуса стойки - механическая обработка и установка ремонтной втулки. Рисунок 602.

- Ремонт № 11-9 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала.

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра(ов) A и прилегающей(их) поверхности(ей) B. (См. рисунок 601).

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/122 | Нажимная оправка | Установите ремонтную втулку 450217852 |
| 460004330/123 | Нажимная оправка | Установите ремонтную втулку 450217851 |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 09-510A | Герметик: См. PCS-7200 |
| TBA | Монтажный состав Mastinox D40 с цинковым наполнителем: см. M-DLPS709-14 |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450217851 | Ремонтная втулка | Алюминиевая бронза, DTD197 |
| 450217852 | Ремонтная втулка | Алюминиевая бронза, DTD197 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602, 603)

    - Обработайте диаметр(ы) A ровно настолько, чтобы удалить повреждение или коррозию: см. M-DLPS1004-4-1. Диаметр A не должен превышать 54,130 mm (2.1311 in). Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте поверхность(и) B ровно настолько, чтобы удалить повреждение или износ: см. M-DLPS1004-4-1. Не удаляйте более 1,00 mm (0.039 in) материала с поверхности(ей) B. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте фаски и радиусы, как показано: см. рисунок 602.

    - Измерьте и запишите новый(ые) диаметр(ы) A и размеры C1 и C2.

    - Осмотрите основной металл на наличие дефектов: см. PCS-3600 и PCS-3100, Класс включений 4.

    - Дробеструйно упрочните обработанный участок: см. M-DLPS123.

    - Нанесите кадмиевое покрытие на обработанный участок: см. PCS-2141.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266030: см. PCS-6000-04; в качестве альтернативной ссылки допускается PCS-6000-06. При использовании альтернативной ссылки символы должны иметь глубину 0,051-0,102 mm (0.0020-0.0040 in) и высоту приблизительно 3,00 mm (0.118 in).

    - Подготовьте ремонтную(ые) втулку(и) 450217851 и 450217852 к установке: см. рисунок 602:

      - Рассчитайте диаметр D1 ремонтной втулки 450217851 по следующей формуле:

D1 = A (измеренный в п. (4)) + 0,023-0,072 mm (+0.0009-0.0028 in).

      - Рассчитайте размер F1 ремонтной втулки 450217851 по следующей формуле: F1 = C1 (измеренный в п. (4)) + 0,00-1,25 mm (+0.000-0.049 in).

      - Рассчитайте диаметр D2 ремонтной втулки 450217852 по следующей формуле:

D2 = A (измеренный в п. (4)) + 0,023-0,072 mm (+0.0009-0.0028 in).

      - Рассчитайте размер F2 ремонтной втулки 450217852 по следующей формуле: F2 = C2 (измеренный в п. (4)) + 0,00-1,25 mm (+0.000-0.049 in).

      - Обработайте ремонтные втулки до указанных и расчетных размеров. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Нанесите кадмиевое покрытие на ремонтную(ые) втулку(и): см. PCS-2101 или PCS-2141. Не наносите кадмиевое покрытие на отверстия втулки(ок). Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in).

    - Используйте монтажный состав Mastinox D40 с цинковым наполнителем, код ссылки материала TBA, и нажимные оправки 460004330/122 и 460004330/123 для установки ремонтной(ых) втулки(ок): см. M-DLPS709-14, M-DLPS1011-20 и рисунок 603. Убедитесь, что дренажное отверстие J свободно от монтажного состава: см. рисунок 603.

    - Обработайте фланцы втулки(ок) до получения:

      - Размер H должен быть в пределах 111,25-111,45 mm (4.380-4.388 in): см. рисунок 603. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

      - Размер G должен быть в пределах 222,50-222,75 mm (8.760-8.770 in): см. рисунок 603. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Обработайте фаски ремонтной(ых) втулки(ок) до указанных размеров. Шероховатость поверхности должна быть 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - При необходимости выполните контрольную линейную развертку отверстия втулки 450217851 до 36,000-36,025 mm (1.4170-1.4180 in).

    - При необходимости выполните контрольную линейную развертку отверстия втулки 450217852 до 46,825-46,864 mm (1.8440-1.8450 in).

    - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, между ремонтной(ыми) втулкой(ами) и корпусом стойки: см. PCS-7200 и рисунок 603.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266030: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

Z

Z СМ.

РИСУНОК 602

66,30-66,70mm

(2.650-2.626in) СПРАВ.

X

A321A5153-1

Ремонт корпуса стойки. Рисунок 601.

215,50mm (8.484in) МИНИМУМ

|  | 0,030mm (0.0012in) | Y |
| --- | --- | --- |

ПОВЕРХНОСТЬ B	Y

C2

ДИАМЕТР

A

|  | 0,025mm (0.0010in) | X |
| --- | --- | --- |

1,00-2,00mm

(0.039-0.079in) РАДИУС ТИПОВО

(4.242in)

107,75mm

ПОВЕРХНОСТЬ B

C1

1,25-1,75mm (0.049-0.069in)

x 44.5-45.5 ГРАДУСОВ ФАСКА

СЕЧЕНИЕ Z-Z

ДИАМЕТР

A

29.5-30.5 ГРАДУСОВ

БЕЗ ВТУЛОК

1,75-2,25mm

| 0,75-1,25mm (0.030-0.049in) РАДИУС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,025mm (0.0010in) |  |

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450217851

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450217852

A321A5154-1

Ремонт корпуса стойки - механическая обработка. Рисунок 602.

# 32-12-22

Ремонт № 11-9

Страница 605

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in)

x 30 ГРАДУСОВ ФАСКА

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450217852

G

ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

H

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450217851

#### W

0,95-1,45mm

(0.037-0.057in)

x 30 ГРАДУСОВ ФАСКА

ГЕРМЕТИК ПО PCS-7200

СЕЧЕНИЕ Z-Z

С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ

ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ J

ВИД W

СПРАВ. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СТОЙКИ

A321A5155-1

Ремонт корпуса стойки - установка ремонтной втулки. Рисунок 603.

- Ремонт № 11-10 Корпус стойки (20-410, 20-420 Только)

  - Настоящий ремонт, Messier-Dowty Limited Repair No. 450267270, выведен из применения. Вместо него следует использовать ремонт № 11-29 (450267275) или ремонт № 11-30 (450267385).

Ремонт № 11-10

# 32-12-22

Страница 601

ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ПУСТЫМ

- Ремонт № 11-11 Корпус стойки (20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A)

  - Указанное повреждение и спецификация материала

    - Указанное повреждение

      - Повреждение или коррозия диаметра A.

    - Спецификация материала

| IPL рисунок и Поз. № | Наименование | Материал Спецификация |
| --- | --- | --- |
| 20-410, 20-410A, 20-420, 20-420A | Корпус стойки | Сталь, MAT135, 35NCD16THQ |

  - Специальные инструменты

    - Необходимы следующие специальные инструменты:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Номер детали | Специальный инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 460004330/91 | Нажимная оправка | Установите ремонтный подшипник |

  - Материалы

    - Необходимы следующие материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускаются альтернативные эквиваленты.

| Код ссылки | Материал |
| --- | --- |
| 04-512 | Molykote 111 |
| 09-510A | Герметик |

  - Ремонтные детали

    - Необходимы следующие ремонтные детали:

| Номер детали | Ремонтная деталь | Спецификация материала |
| --- | --- | --- |
| 450237824 | Ремонтный подшипник | Алюминиевая бронза, DTD197 |

  - Процедура (См. рисунки 601, 602)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повреждении, превышающем пределы данной схемы ремонта, обратитесь в Safran Landing Systems: см. GUIDE-CS-001.

    - Обработайте диаметр A ровно настолько, чтобы удалить повреждение или износ и довести его до 14,018-14,485 mm (0.5519-0.5703 in): см. M-DLPS914, M-DLPS1004-4-1.

и рисунок 601. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов) или лучше.

    - Осмотрите Корпус стойки на наличие дефектов: см. PCS-3100, Класс включений 4 и PCS-3600.

    - Измерьте и запишите новый диаметр A.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266015: см. PCS-6000-04; в качестве альтернативной ссылки допускается PCS-6000-06. При использовании альтернативной ссылки символы должны иметь глубину 0,051-0,102 mm (0.0020-0.0040 in) и высоту приблизительно 3,00 mm (0.118 in).

    - Нанесите кадмиевое покрытие на восстановленный участок: см. PCS-2100 и PCS-2141. Допускается сведение кадмиевого покрытия на нет в отверстии.

    - Нанесите грунтовочную краску на восстановленные участки: см. PCS-2500.

    - Рассчитайте диаметр B ремонтного подшипника по формуле:

ДИАМ. B = ДИАМ. A (по результатам измерения) +0,023/-0,006 mm (+0.0009/-0.0002 in).

    - Обработайте ремонтный подшипник до расчетного диаметра, как показано: см. рисунок 602. Обеспечьте шероховатость поверхности 1,6 мкм (63 мкдюймов).

    - Нанесите кадмиевое покрытие на всю поверхность ремонтного подшипника: см. PCS-2101 или PCS-2141. Толщина кадмиевого покрытия должна быть 0,010-0,015 mm (0.0004-0.0006 in).

    - Используйте нажимную оправку 460004330/91 для установки ремонтного подшипника. Используйте Molykote 111, код ссылки материала 04-512: см. PCS-7304. Торцы подшипника должны находиться ниже торца отверстия под подшипник: см. рисунок 602.

    - Проверьте диаметры отверстий ремонтного подшипника: см. рисунок 602.

    - Не обрабатывайте ремонтный подшипник. При необходимости хонингуйте диаметры отверстий ремонтного подшипника до указанных размеров: см. рисунок 602.

    - Нанесите герметик, код ссылки материала 09-510A, в стыки между ремонтным подшипником и корпусом стойки: см. PCS-7200 и рисунок 602.

    - Нанесите лакокрасочное покрытие на отремонтированный участок, кроме указанных мест: см. PCS-2500 и рисунок 602.

    - Нанесите рядом с номером детали обозначение ремонта Safran Landing Systems 450266015: см. PCS-6000-07.

    - Проверьте деталь и убедитесь, что все указания по ремонту выполнены правильно.

1,6

(63)

Z

Z

|  | 0,30mm (0.0118in) ДИАМ. | X |
| --- | --- | --- |

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(БЕЗ ПОДШИПНИКА)

A321-S-32-12-22-018-1

Ремонт корпуса стойки - механическая обработка. Рисунок 601.

Ремонтный подшипник - механическая обработка и установка. Рисунок 602.